Data/hora: 14/06/2024 01:42:17

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 13/10/2014
Data da última atualização: | 13/10/2014
Autoria: | POTULSKI, D. C.; BOLSON DE MUNIZ, G. I.; KLOCK, U.; ANDRADE, A. S. de.
Título: | Influência da incorporação de celulose microfibrilada nas propiedades de resistência mecânicas do papel.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 345-351, set. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A competitividade e o crescimento do setor de celulose e papel vêm fazendo com que as indústrias busquem maneiras de tornar seus processos industriais cada vez mais eficazes. Essa eficácia é conquistada com o desenvolvimento de novas tecnologias, como a nanotecnologia, por meio da utilização de celulose microfibrilada, que ao ser adicionada ao processo de formação do papel visa o incremento de suas propriedades mecânicas, principal objetivo dos produtores do setor papeleiro. Neste sentido, este estudo tem por objetivo avaliar o efeito da incorporação de celulose microfibrilada ao papel sobre as propriedades de resistência mecânica. A partir da polpa celulósica foram obtidas as microfibrilas que foram caracterizadas por meio da técnica de microscopia eletrônica. Foram confeccionados papéis com grau de refinação 15° e 25° e com adição 1% a 6% de celulose microfibrilada, que foram avaliados através da resistência mecânica a tração, ao rasgo e ao arrebentamento. A adição de celulose microfibrilada aumenta aproximadamente de 41 a 258% a resistência do papel sujeito aos esforços de tração, rasgo e arrebentamento, comprovando a sua significativa influência no aumento das propriedades de resistência mecânica do papel.
Palavras-Chave: | Cellulose and paper sector; Nanotecnologia; Paper strength; Propriedades de resistência mecânica do papel; Setor de celulose e papel.
Thesaurus Nal: | nanotechnology.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52829-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS