Data/hora: 07/06/2024 16:55:54

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | GIOTTO, M. V.; BONAGAMBA, T. J.; PANEPUCCI, H. C.; MATTOSO, L. H. C.; VALENCIANO, G. R.
Afiliação: | USP-IFSC, EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Estudo da polianilina complexada com LiClO4 por RMN do 7Li.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 6., maio 1997, Angra dos Reis, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1997.
Páginas: | p. 64.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho estudamos os processos de relaxacao spin-rede e transversal do 7Li em funcao da temperatura no polimero condutor eletronico polianilina (PAni) complexada com LiClO4, bem como os espectros de calorimetria de varredura diferencial (DSC) e condutividade eletrica. A polianilina (Sal de Esmeraldina-ES) foi obtida, inicialmente, na forma de po a partir da polimerizacao oxidativa da anilina, utilizadndo o peroxidisulfato de amonia em meio aquoso acido (HCl 1,0 M). Esta sintese convencional produz o polimero diretamente no estado dopado na forma de um po verde, que e em seguida desprotonado (pH=10, Esmeraldina Base) obtendo-se o polimero isolante (azul). Trabalhamos com o filme de PAni complexada com LiClO4 em duas concentracoes diferentes e com a PAni/LiClO4 em po protonada utilizando uma solucao de 1M de HCl. Foram realizadas medidas de tempos de relaxacao spin-rede, T1, por inversao-recuperacao, no intervalo de -100 a 80 graus Celsius nas amostras em filmes, PAni/LiClO4, e em po, PAni/LiClO4/HCl. Observamos que nas amostras em filme a concentracao de ion Li+ presente na cadeia polimerica afetya o tempo de relaxacao spin-rede, T1, tornando-o mais curto quanto maior a dopagem. O minimo de T1 ocorre as temperaturas mais altas com o aumento da dopagem com litio. A curva de 1/Tl versus temperatura e distinto do modelo BPP, apresentando um comportamento anomalo em torno de 60 graus Celsius, acompanho por uma transicao nos espectros de DSC, nas amostras em po...
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5717-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00092 -  - 1997.00092 - DIS