Data/hora: 17/06/2024 17:41:38

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 19/05/2009
Data da última atualização: | 19/05/2009
Autoria: | NAUMANN, R. B.; VITAL, B. R.; CARNEIRO, A. de C. O.; LUCIA, R. M. D.; SILVA, J. de C.; CARVALHO, A. M. M. L.; COLLI, A.
Título: | Propriedades de chapas fabricadas com partículas de madeira de Eucalyptus urophylla S. T. Blake e de Schizolobium amazonicum Herb.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Viçosa, v. 32, n. 6, p. 1143-1150, nov./dez. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades de chapas de madeira aglomerada fabricadas com partículas de Eucalyptus urophylla (massa específica = 0,55 g/cm3) e de Schizolobium amazonicum (Paricá) (massa específica = 0,30 g/cm3). Foram confeccionadas chapas com cinco proporções de madeira e dois tipos de partículas (maravalhas e cavacos). As chapas apresentaram dimensões de 60 cm x 60 cm x 1 cm e massa específica média de 0,60 g/cm3. Utilizou-se adesivo à base de uréia-formaldeído, na proporção de 8%. As chapas foram prensadas à temperatura de 170 ºC e 3,2 MPa de pressão, em ciclos de 8 min, e as suas propriedades foram determinadas segundo a norma NBR 14810-3. A massa específica, a dureza Janka e a expansão linear não foram influenciadas pelas variáveis experimentais. De modo geral, o aumento na porcentagem de paricá elevou a resistência à flexão, ao arrancamento de parafuso e à tração perpendicular. O tipo de partícula afetou significativamente apenas a resistência à tração perpendicular e o inchamento em espessura. As chapas produzidas com partículas provenientes de cavacos (coeficiente de esbeltez menor) tiveram maior resistência à tração perpendicular. Contudo, apresentaram valores mais elevados de inchamento em espessura.
Palavras-Chave: | Aglomerado; Schyzolobium amazonicum.
Thesagro: | Eucalyptus Urophylla.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (45150-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS