Data/hora: 14/06/2024 05:24:45

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 02/04/2002
Data da última atualização: | 02/04/2002
Autoria: | COLODETTE, J. L.
Título: | Caracterizacao da madeira e da polpa kraft do Pinus caribaea Mor. var. hondurensis Barr. e Golf. com rabo-de-raposa.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.5, n.2, p.194-209, jul./dez. 1981.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram estudadas, em laboratorio, as caracteristicas tecnologicas da madeira e da polpa kraft do Pinus caribaea var.hondurensis, analisando-se arvores normais e arvores com rabo-de-raposa. As caracteristicas dimensionais mostraram que os traqueidos da madeira rabo-de-raposa sao mais flexiveis que os da madeira normal, por apresentarem menor espessura de pared e maior diametro do lumen. Quimicamente, a madeira normal e a de rabo-de-raposa foram muito semelhantes, a excecao do teor de hemiceluloses, que foi pouco maior na madeira rabo-de-raposa. As densidades basicas dos dois tipos de madeira foram semelhantes. A polpa proveniente da madeira rabo-de-raposa apresentou maior facilidade de deslignificacao e melhores propriedades de resistencia, com destaque para o indice de rasgo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (11030-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS