Data/hora: 18/06/2024 18:28:42

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/02/1993
Data da última atualização: | 17/02/1993
Autoria: | MONTALVAO FILHO, A. do; GOMIDE, J. L.; CONDE, A. R.
Título: | Variabilidade da constituicao quimica e das caracteristicas dimensionais das fibras do Bambusa vulgaris.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.8, n.1, p.12-27, jan./jun. 1984.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi analisada a variabilidade da constituixcao quimica e das dimensoes das fibras de um Colmo de Bambusa vulgaris, ao longo de sua altura, incluindo os galhos. As fibras apresentaram menores comprimentos na regiao superior do colmo e nos galhos. As fibras mais largas foram observadas no quarto inferior do colmo e as mais estreitas nos galhos. O diametro do lumen foi maior nas regioes inferiores do colmo. Estas regioes apresentaram fibras com menores espessuras de parede e os galhos apresentaram fibras com espessuras de paredes bem inferiores as do colmo.O Bambusa vulgaris apresentou altos teores de holocelulose, tendo a base do colmo e os galhos apresentado os menores teores. O teor de pentosanas foi mais elevado no terco superior do colmo e nos galhos. Os maiores teores de lignina foram apresentados pelas regioes mais altas do colmo e pelos galhos. Os teores de cinzas e de extrativos apresentaram tendencia de diminuicao, a medida que se aumentava a altura do colmo, e de aumento nas regioes do topo. Os galhos apresentaram elevados teores de cinzas e de extrativos, tao elevados ou superiores aos do colmo. a parte do colmo que apresentou as melhores caracteristicas para a producao de polpa celulosica foi a localizada entre a ...
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (11077-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS