Data/hora: 01/06/2024 18:21:03

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/08/2015
Data da última atualização: | 11/08/2015
Autoria: | GORSKI, L.; CUNHA, A. B. da; RIOS, P. D'A.; TRIANOSKI, R.; MARTARELLO, L. P.
Título: | Produção de painéis de partículas orientadas (OSB) de Eucalyptus benthamii e Pinus spp. em diferentes combinações de camadas.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 367-375, jun. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do presente estudo foi avaliar os painéis de partículas orientadas (OSB) de Eucalyptus benthamii e Pinus spp. por meio das propriedades físicas e mecânicas. As partículas de Eucalyptus foram obtidas a partir de toras de reflorestamentos com 13 anos de idade, já as partículas de Pinus spp. foram provenientes de processo industrial, sendo composto pelo mix de partículas de Pinus taeda e Pinus elliottii. O delineamento experimental envolveu 5 tratamentos compostos por 3 camadas de partículas no colchão, dispostas perpendicularmente entre si na proporção 20:60:20, sendo: somente  partículas de Eucalyptus (T1), somente de Pinus (T2), Eucalyptus:Pinus:Eucalyptus (T3), Pinus:Eucalyptus:Pinus (T4) e Pinus+Eucalyptus misturados em cada uma das  camadas (T5). Os painéis foram produzidos com densidade de 0,65 g/cm3, 6% de resina fenol-formaldeído, 1% de emulsão de parafina e ciclo de prensagem de 180ºC, 40 kgf/cm2 por 8 minutos. Os ensaios foram realizados de acordo com a ASTM (2002) e a DIN (1982). Na análise dos resultados foi aplicada a Análise de Variância e Teste de Scott-Knott a 95% de probabilidade, além da comparação com os parâmetros da norma CSA (1993). Os resultados demonstraram que os painéis do T1 apresentaram os melhores resultados para absorção de água, inchamento em espessura e taxa de não retorno em espessura, porém os valores não foram satisfatórios quando comparados com a norma de referência. Para propriedades mecânicas, em geral, os melhores resultados foram obtidos no tratamento T2 com 100% de partículas de Pinus.
Palavras-Chave: | Colchão de partícula; Espécie alternativa; OSB; Propriedade tecnológica.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus benthamii.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54054-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS