Data/hora: 08/06/2024 04:29:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	12/04/2016	
Data da última atualização: 	12/04/2016	
Autoria: 	LONGO, B. L.; CUNHA, A. B. da; RIOS, P. D' A.; TEREZO, R. F.; ALMEIDA, C. C. F. de.	
Título: 	Caracterização tecnológica de painéis particulados produzidos com resíduos de cinco espécies tropicais.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 907-917, dez. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do presente estudo foi caracterizar tecnologicamente painéis particulados produzidos com resíduo de beneficiamento de cinco espécies tropicais comerciais: angelim (Hymenolobium sp. / Andira sp.), cambará (Qualea sp.), canelão (Nectandra sp. / Ocotea sp.), cedro (Cedrelinga cateniformis) e itaúba (Mezilaurus itauba).  Foram confeccionados três painéis de cada espécie, além de três painéis com a mistura das cinco espécies em iguais proporções (mix), totalizando 18 painéis com massa específica nominal de 0,65 g/cm³. Os painéis foram compostos por 12% de resina ureia formaldeído e 1% de emulsão de parafina. O ciclo de prensa utilizado foi de 160°C de temperatura, pressão de 40 kgf/cm² durante 8 minutos. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey a 95% de confiabilidade. Todas as madeiras, exceto o cedro, apresentaram massas específicas maiores e razões de compactação menores que o intervalo proposto pela literatura, o que refletiu em valores baixos de resistência e rigidez. Todos os painéis apresentaram resultados satisfatórios quanto à estabilidade dimensional dos painéis. As madeiras de angelim, cambará e canelão apresentaram resultados promissores. O cedro, apesar de resultar na maior razão de compactação, não apresentou resultados mecânicos na mesma magnitude, exceto para ligação interna. Recomenda-se a incorporação de espécies com menor massa específica básica, bem como o controle da granulometria das partículas e o aumento da massa específica nominal dos painéis.	
Palavras-Chave: 	Espécies alternativas; Painéis de média densidade; Uso de resíduos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54958-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS