Data/hora: 07/06/2024 13:18:41

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/08/2014
Data da última atualização: | 08/08/2014
Autoria: | CUNHA, A. B. da; LONGO, B. L.; RODRIGUES, A. A.; BREHMER, D. R.
Título: | Produção de painéis de madeira aglomerada de Eucalyptus benthamii, Eucalyptus dunnii e Eucalyptus grandis.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 102, p. 259-267, jun. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do trabalho foi avaliar as propriedades físicas e mecânicas de painéis aglomerados produzidos com três espécies do gênero Eucalyptus (E. grandis, E. dunnii e E. benthamii), provenientes de reflorestamentos com 13 anos.  O estudo envolveu a produção de painéis com as espécies puras e com o mix entre elas, totalizando sete tratamentos. Foi utilizada a resina uréia-formaldeído e a emulsão de parafina. O ciclo de prensagem foi de 160°C de temperatura e 40 kgf/cm² de pressão por período de 8 minutos. Foram realizados ensaios físicos e mecânicos, conforme os procedimentos da NBR 14810 (ABNT, 2006), os quais foram submetidos à análise de variância e teste de Scott-Knott  a 95% de probabilidade. Mediante os resultados dos ensaios físicos e mecânicos pode-se concluir que  os painéis produzidos com as 2 espécies florestais alternativas, Eucalyptus dunnii e Eucalyptus benthamii, tanto na forma pura, como no mix entre as espécies apresentam potencial de utilização para o segmento, quando comparadas com o Eucalyptus grandis. No entanto, faz-se necessário a adequação da granulometria das partículas e das variáveis da prensagem para atendimento as normas de qualidade, no que se refere aos valores de módulo de ruptura e elasticidade à flexão estática.
Palavras-Chave: | Alternative species; Espécies alternativas; Medium density particleboard; Painéis de média densidade; Physical-mechanical properties; Propriedades físico-mecânicas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52641-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS