Data/hora: 11/06/2024 15:45:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/08/2016	
Data da última atualização: 	22/09/2016	
Autoria: 	DRAEGER, A.	
Título: 	Aproveitamento de lodo têxtil na produção de briquetes para queima em caldeiras.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	2015.	
Páginas: 	60 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Fundação Universidade Regional de Blumenau, Blumenau. Orientador: Vander Kaufmann; co-orientador: Edson Alves de Lima.	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial energético de lodos oriundos do tratamento de efluentes da indústria têxtil na produção de briquetes para geração de energia. Os lodos, biológico e físico-químico foram caracterizados por análise elementar (C, H, O, N e S), análise imediata (umidade, material volátil, carbono fixo e cinzas), poder calorífico superior, inferior e útil. Foram produzidos briquetes em uma briquetadeira laboratorial com quatro proporções de lodo biológico e serragem de pinus (0% 33% 66% e 100%) em duas temperaturas (90 e 130oC) sob pressão constante de 1.200 PSI. Foram avaliadas as seguintes propriedades nos briquetes: análise química imediata (materiais voláteis, carbono fixo e cinzas), densidade aparente carga máxima de ruptura, umidade de equilíbrio higroscópico e poder calorífico superior. O lodo biológico e as cinzas da queima do lodo ainda foram caracterizados para metais (As, Ba, Cd, Pb, Cr, Hg, Ag e Se), e ânions (Cloretos, fluoretos e sulfatos). O lodo biológico apresentou resultados satisfatórios com poder calorífico superior médio de 17,07 MJ.kg-1, sendo esse resultado próximo de outros resíduos já usados para esse fim. Já o lodo físico-químico apresentou poder calorífico superior de 3,4 MJ.kg-1, sendo inviável a queima para geração de energia. De modo geral a briquetagem aumentou significativamente a densidade energética do lodo biológico. A produção de briquetes com lodo biológico apresenta-se como uma alternativa atraente para a recuperação de energia e redução na geração deste resíduo pelas indústrias têxteis.	
Palavras-Chave: 	Briquetting; Lodo têxtil; Sustentabilidade.	
Thesagro: 	Briquete; Reciclagem; Residuo industrial.	
Thesaurus Nal: 	Energy; Recycling; Sludge; Waste treatment.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55245-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS