Data/hora: 14/06/2024 04:57:33

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 01/02/2016
Data da última atualização: | 25/07/2017
Autoria: | GALVANI, F.; FÉLIX, C. G. S.; SORRILHA, G. M.; CARMONA, V. B.; MARCONCINI, J. M.
Afiliação: | FABIO GALVANI, CPAP; Crislaine Gomes Souza Félix, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Grazielly Munhões Sorillha, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Vitor Brait Carmona, Universidade Federal de São Carlos; JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA.
Título: | Branqueamento de fibras de folhas e fibras do cacho/ráquis da bocaiuva visando a obtenção de celulose.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Cadernos de Agroecologia, v. 10, n. 3, out. 2015.
Idioma: | Português
Notas: | Edição dos Resumos do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia e IV Seminário Estadual de Agroecologia, Belém, PA, set./out. 2015
Conteúdo: | A bocaiuva é uma espécie de palmeira com potencial para a diversificação da produção florestal não-madeireira no Pantanal de Mato Grosso do Sul e engloba aspectos sociais, econômicos e ecológicos concernentes ao conceito de biorrefinaria. O presente trabalho investigou o processo de branqueamento das fibras das folhas e das fibras do cacho/ráquis da bocaiuva através de um tratamento alcalino com peróxido de hidrogênio visando a obtenção de celulose. Os materiais foram coletados durante a safra da bocaiuva no ano de 2014. As fibras foram obtidas utilizando um desfibrador comercial. Após a obtenção das fibras, foi realizado o processo de branqueamento utilizando uma solução de peróxido alcalino com 6,5% de concentração de peróxido de hidrogênio. Os resultados foram perceptíveis pela mudança de coloração das amostras após serem submetidas pelo processo de branqueamento e indicaram que houve a remoção de lignina, hemicelulose e outros componentes da fibra, especialmente resíduos graxos.
Thesagro: | Acrocomia Aculeata; Bocaiúva; Fibra vegetal.
Thesaurus Nal: | Natural fibers.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/138244/1/galvanicagroecol2015.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (59498-1) - UPC - AP - PP - SP18168 -  - 18168 - DIS