Data/hora: 19/06/2024 12:45:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/01/2014	
Data da última atualização: 	24/01/2018	
Autoria: 	GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; ARAÚJO, B. L. M.; LOPES, O. P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.	
Título: 	Produção de painéis aglomerados da madeira de desrama de Acacia mangium.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 76, p. 387-391, out./dez. 2013.	
DOI: 	10.4336/2013.pfb.33.76.434	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esse trabalho teve como objetivo a avaliar a qualidade de painéis aglomerados de madeira de desrama de Acacia mangium Willd, de forma comparativa com painéis de Pinus oocarpa e Eucalyptus grandis. A madeira de A. mangium foi obtida no Sul do estado do Piauí e as amostras de madeira de P. oocarpa e E. grandis foram coletadas em plantios na cidade de Lavras, MG. Para a produção dos painéis foi utilizado 8% de adesivo uréia-formaldeído e 1% de parafina. Os painéis foram prensados a 160 ºC, pressão de 3,92 MPa por 8 minutos. Considerando as propriedades físicas, os painéis de madeira de desrama de A. mangium e P. oocarpa apresentaram os melhores resultados, com destaque para a desrama de A. mangium ., uma vez que apresentou valores de inchamento em espessura inferiores aos exigidos pela norma CS 236-66. De acordo com a mesma norma, apenas E. grandis apresentou resultados acima das exigências para o módulo de elasticidade e todos os materiais apresentaram desempenho superior às referências normatizadas para o módulo de ruptura. Para tração perpendicular destacaram-se os painéis produzidos com a madeira de desrama de A. mangium e E. grandis, com . valores elevados para essa propriedade mecânica.	
Palavras-Chave: 	Módulo de elasticidade; Módulo de ruptura; Resíduo florestal; Wood waste.	
Thesaurus Nal: 	modulus of elasticity; modulus of rupture.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/102673/1/ProducaoPaineis.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (51946-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS