Data/hora: 15/06/2024 17:41:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	13/11/2014	
Data da última atualização: 	13/11/2014	
Autoria: 	MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; MENDONÇA, L. L.; GUIMARÃES JÚNIOR, J. B.; MORI, F. A.	
Título: 	Qualidade de painéis aglomerados homogêneos produzidos com a madeira de clones de Eucalyptus urophylla.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 2, p. 329-336, abr./jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de clones de Eucalyptus urophylla para produção de painéis aglomerados homogêneos de baixa densidade. Foram avaliados seis clones de Eucalyptus urophylla com 94 meses de idade, plantados no municipio de Paracatu-MG, sendo utilizada como parâmetro de comparação a madeira de Pinus oocarpa. Para cada clone de Eucalyptus urophylla e também para o Pinus oocarpa foram produzidos seis painéis com o adesivo uréia-formaldeido no teor de 6%, densidade nominal de 0,60 g/cm3, pressão especifica de 40kgf/cm2, temperatura de 160ºC e tempo de 8 minutos. Os clones de Eucalyptus urophylla apresentaram potencial para produção de painéis aglomerados convencionais de baixa densidade. Os clones 62 e 28 obtiveram os melhores resultados em todas as propriedades fisico-mecânicas avaliadas, apresentando propriedades iguais ou superiores as obtidas para os painéis produzidos com a madeira de Pinus oocarpa. Com relação à norma de comercialização CS 236/1966 apenas o clone 28 atendeu a todos os requisitos. Nenhum dos clones avaliados atendeu a norma EN 312/2003.	
Palavras-Chave: 	Aglomerados; Particleboard.	
Thesagro: 	Eucalyptus Urophylla.	
Thesaurus Nal: 	clones.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52975-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS