Data/hora: 08/06/2024 16:21:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	07/07/1993	
Data da última atualização: 	07/07/1993	
Autoria: 	VITAL, B. R.; HASELEIN, C. R.	
Título: 	Qualidade de chapas de aglomerado produzidas com embauba (Cecropia sp) e bambu (Bambusa vulgaris).	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.12, n.2, p.134-145, jul./dez. 1988.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve por objetivo avaliar as propriedades fisicas e mecanicas de chapas de aglomerados produzidas com particulas de embauba e bambu. As chapas foram elaboradas com misturas de particulas na proporcao de 0; 33,3; 66,6 e 100,0 de bambu em relacao a embauba. Foram empregados 7 e 10% de adesivo a base de ureia e formaldeido e uma taxa de compressao igual a 1,1:1,0. Utilizou-se um desenho fatorial completo com tres repeticoes. De modo geral, o aumento no teor de adesivo produziu chapas mais densas e com maiores resistencias mecanicas, exceto para resistencia ao arrancamento de parafuso axial  que nao foi afetado. Todas as chapas, exceto aquelas produzidas apenas com bambu, apresentaram modulo de elasticidade e ruptura, tracao perpendicular e resistencia ao arrancamento de parafuso superior ao minimo estabelecido pela norma referente a comercializacao de chapas de aglomerado e estabelecida pelo U.S. Departament of Commerce. Possivelmente, por nao se ter utilizado parafina em emulsao na producao, todas as chapas apresentaram variacao dimensional superior ao maximo estabelecido pela norma.	
Palavras-Chave: 	Particle boards.	
Thesagro: 	Bambu; Bambusa Vulgaris; Cecropia; Chapa de Partículas; Embaúba.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (10628-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS