Data/hora: 05/06/2024 13:59:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	24/05/1993	
Data da última atualização: 	24/05/1993	
Autoria: 	HIGA, A. R.; KAGEYAMA, P. Y.; FERREIRA, M.	
Título: 	Variação da densidade básica da madeira de Pinus elliottii var. elliottii e Pinus taeda	
Ano de publicação: 	1973	
Fonte/Imprenta: 	IPEF, Piracicaba, n. 7, p. 79-89, 1973.	
ISSN: 	0100-4557	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com base no estudo da densidade básica média da madeira das 55 árvores de P. elliottii var. elliottii, nas idades de 7 e 9 anos, e de 63 árvores de P. taeda, nas idades de 6,7 e 13 anos,oriundas de povoamento comerciais localizados na região de Lages - Santa Catarina, os autores chegaram as seguintes conclusões: Existe alta correlação entre a densidade básica da madeira ao nível DAP e a densidade básica da madeira da arvore. Nas determinacoes da densidade basica media de arvores de P. elliottii var. elliottii, nas idades de 7 e 9 anos e de P. taeda, nas idades de 6, 7 e 13 anos, a densidade básica da madeira ao nivel DAP (1,30m do solo) obtida através de amostras de seccões transversais do fuste, pode estimar a densidade básica da madeira da árvore. As equações que possibilitam estas estimativas são: Pinus elliottii var Elliotii Y = 0,0423+0,8239 X  R = 0,9307 <> P. taeda Y = 0,0681+0,7519 X  R = 0,9725 sendo: Y = densidade básica da madeira da árvore e X = densidade básica da madeira ao nível de DAP (1,30m do solo).  Houve uma tendência de aumento de densidade básica média da madeira em função da idade das plantas estudadas, sendo que esse aumento doi mais pronunciado para o P. taeda na idade de 13 anos. As densidades básicas médias da madeira obtida para as duas espécies nas idades estudadas foram: P. elliottii var elliottii 7 anos de idade = 0,319 g/cm 3, 9 anos de idade = 0,326 g/cm3 <> Pinus taeda 6 anos de idade = 0,311 g/cm3, 7 anos de idade= 0,331 g/cm3,  13 anos de idade = 0,366 g/cm3.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (8931-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS