Data/hora: 09/06/2024 17:50:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	31/08/2000	
Data da última atualização: 	31/08/2000	
Autoria: 	MAGALHAES, M. P.	
Título: 	Caracterizacao anatomica e dendrometrica de Terminalia phaeocarpa Eich. (Combretaceae) com vistas a sua utilizacao adequada.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Brasilia: UnB, 1998.	
Páginas: 	115p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao Mestrado.	
Conteúdo: 	As coletas foram realizadas em mata ciliar ao rio Sao Bartolomeu-DF. A amostragem total foi de seis arvores de Terminalia phaeocarpa Eich. (Combretaceae). Para a determinacao do volume e da biomassa do tronco e galhos, foram medidos os diametros inferior, superior e DAP (troco). Em uma arvores coletou-se amostras circulares (discos) em diferentes niveis do tronco, em dois niveis dos galhos e uma amostra de uma raiz adventicia. Destas amostras circulares, foram preparados corpos de prova equidistantes entre si no sentido radial do disco (centro-casca), utilizados para obtencao da densidade e para os cortes histologicos. A especie possui tronco retilineo, baixo grau de conicidade e elevada producao de biomassa, atingindo em media 1561kg/arvore. A madeira de Terminalia phaeocarpa Eich e considerada pesada, com densidade igual a 0,871g/cm3 (media entre todos os niveis). As fibras sao estreitas, longas com parede muito espessa e ocupam cerca de 60% da area total da madeira. Os elementos de vaso sao longos, de diametros medio a grande, de frequencia baixa e ocupam cerca de 11% da area total. Os raios sao finos e baixos e ocupam cerca de 15% da area total. Os tipos de parenquima axial predominante sao: terminal e aliforme confluente e ocupam cerca de 14% da area total. A fracao parede das fibras foi 66% (media entre todos os niveis). O coeficiente de flexibilidade da fibra e igual a 93,87; o indice de Runkel e 2, 34 e o coeficiente de rigidez igual a 33,95%. Com base nos base nos resultados, a madeira de Terminalia phaeocarpa Eich e recomendada para uso energetico, construcao civil em geral e industria moveleira. Nao e recomendada para producao de papel. 	
Palavras-Chave: 	Terminalia phaeocarpa.	
Thesagro: 	Anatomia Vegetal; Cerrado; Dendrometria; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	forest mensuration; plant anatomy; wood.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (12253-1) - ADD - TS - -- - CRI5309 -  - CRI5309 - DIS