Data/hora: 01/06/2024 10:51:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	17/02/2005	
Data da última atualização: 	03/03/2010	
Autoria: 	IOZZI, M. A.; MARTINS, G. S.	
Título: 	Caracterização mecânica e térmica de compósitos de poli (Cloreto de Vinila) reforçados com fibras de Sisal.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 14, n. 5, p. 326-333, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: Compósitos de PVC, plastificados com diferentes sistemas de plastificação e reforçados com fibras de Sisal, foram processados em moinho de dois rolos. A influência do tipo e teor do plastificante, do comprimento e do teor das fibras nas propriedades dos compósitos obtidos foi estudada. Dois tipos de plastificantes foram usados, um líquido (do tipo poliéster) e um sólido permanente (copolímero etileno/ acetato de vinila/ monóxido de carbono). As fibras usadas foram previamente lavadas com água a 80 °C por uma hora. Os compósitos, com fibras curtas aleatoriamente distribuidas, foram caracterizados através de ensaio mecânico de resistência à tração, microscopia eletrônica de varredura (MEV), e análises térmicas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise por termogravimetria (TG). O comprimento ótimo de fibra obtido para os compósitos foi de 6 mm. O uso do plastificante sólido mostrou-se viável e promoveu uma maior molhabilidade da fibra pela matriz nos compósitos, principalmente para teores acima de 40 pcr. As análises térmicas mostraram que a substituição do plastificante líquido pelo plastificante sólido não afetou a estabilidade térmicas das matrizes e dos compósitos.	
Palavras-Chave: 	Compósitos; Fibra de Sisal; Plastificante; PVC.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8653-1) - UMT - SP - -- - PROCI-04.00131 -  - 2004.00131 - DIS