Data/hora: 15/06/2024 18:09:55

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 11/04/2016
Data da última atualização: | 11/04/2016
Autoria: | SILVA, D. W.; FARRAPO, C. L.; RIBEIRO, D. P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; SCOLFORO, J. R. S.
Título: | MDP com partículas de eucalipto e palha de milho.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 853-862, dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes teores de partículas de palha de milho sobre as propriedades de painéis MDP (Medium Density Particleboard). Para a produção dos painéis foram utilizadas a madeira de Eucalyptus grandis e a palha de Zea mays L.. Os tratamentos consistiram em diferentes percentagens das partículas de palha de milho em mistura com partículas de Eucalyptus grandis  na fração do miolo dos painéis (25%, 50%, 75% e 100% de palha de milho), ainda foram produzidos painéis com 100% das partículas de eucalipto (testemunha) e 100% das partículas de palha. Os painéis foram confeccionados com densidade nominal de 700 kg.m-3; relação face/miolo/face de 20:60:20;  11% de adesivo uréia-formaldeído para as faces e 7% para o miolo; pressão específica de 3,92 MPa; temperatura de 160 ºC e tempo de prensagem de oito minutos. A medida que a percentagem de palha de milho foi adicionada aos painéis, observou-se um  aumento  da absorção de água e do inchamento em espessura, enquanto que as propriedades mecânicas diminuíram.  Não houve diferença estatística entre os tratamentos com 100% de partículas de Eucalyptus grandis e 25% de palha de milho no miolo dos painéis MDP para as propriedades físico-mecânicas avaliadas, com exceção do MOR. Novas pesquisas são necessárias, com intuito de viabilizar o uso deste resíduo, avaliando: teor de adesivo, uso de parafina, retirada de extrativos entre outros.
Palavras-Chave: | Painéis; Palha de milho; Resíduos agrícolas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54953-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS