Data/hora: 08/06/2024 18:16:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	31/01/2020	
Data da última atualização: 	31/01/2020	
Autoria: 	VIVIAN, M. A.; CORRÊA, R.; MODES, K. S.; CAETANO, A. P.; PEDRAZZI, C.; DOBNER JUNIOR, M.	
Título: 	Caracterização tecnológica da madeira de Cupressus lusitanica visando à produção de polpa celulósica.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 40, e201901894, 2020. 9 p.	
DOI: 	10.4336/2020.pfb.40e201901894	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo teve por objetivo determinar a composição química, densidade básica e parâmetros morfológicos dos traqueídeos da madeira de Cupressus lusitanica, visando verificar sua adequabilidade para produção de polpa celulósica. Foram utilizadas três árvores, com 16 anos, das quais extraíram-se discos que foram empregados na caracterização química, física e morfológica da madeira. A morfologia dos traqueídeos foi avaliada nos anéis correspondentes as idades 4, 7, 10, 13 e 16 anos. A partir dos parâmetros dos traqueídeos, calcularam-se os indicadores de qualidade da polpa. Foram observados baixos teores de cinzas e extrativos (0,27 e 2,13%, respectivamente), porém alto teor de lignina (32,52%). A densidade básica (0,375 g.cm-3) foi menor que de outras espécies de coníferas utilizadas para produção de celulose. Os traqueídeos apresentaram valores médios de 2,41 mm de comprimento; 31,40 µm de largura; 25,15 µm de diâmetro do lúmen e 3,12 µm de espessura de parede, que tenderam a uma elevação nos valores com o aumento da idade. De maneira geral, a madeira de C. lusitanica apresenta boas características tecnológicas para produção de celulose e papel, especialmente pelos índices morfológicos de qualidade observados.	
Palavras-Chave: 	Anatomia da madeira; Celulose e papel; Fibers; Fibras; Pulp and paper.	
Thesaurus Nal: 	Wood anatomy.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210061/1/1894-20104-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (57267-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS