Data/hora: 06/06/2024 12:55:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	17/09/2021	
Data da última atualização: 	10/06/2022	
Autoria: 	SARTORI, T. A. I. da C.; FERREIRA, J. A.; OSIRO, D.; COLNAGO, L. A.; PALLONE, E. M. de J. A.	
Afiliação: 	LUIZ ALBERTO COLNAGO, CNPDIA.	
Título: 	Caracterização da camada de fosfato de cálcio formada sobre superfície do nanocompósito poroso de alumina-zircônia usando as técnicas de difração de raio-X e espectroscopia de infravermelho próximo.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ÓRGÃOS ARTIFICIAIS E BIOMATERIAIS, 9., CONGRESSO DA SOCIEDADE LATINO-AMERICANA DE BIOMATERIAIS, ÓRGÃOS ARTIFICIAIS E ENGENHARIA DE TECIDOS - SLABO, 13., Foz do Iguaçú, PR., 2021.	
Páginas: 	1 - 12	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nanocompósitos porosos de Al2O3/ZrO2 recobertos biomimeticamente apresentam grande potencial à substituição óssea. No entanto, caracterizações da camada de fosfato de cálcio ainda são pouco abordadas em literatura. Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar a camada de fosfatos de cálcio depositada pelo método biomimético sobre a superfície do nanocompósito poroso de Al2O3/ZrO2 (5% vol). Os corpos porosos foram obtidos pelo método gelcasting, calcinados (600oC/2h), sinterizados (1500oC/2h) e tratados superficialmente com H3PO4. Em seguida, os nanocompósitos foram recobertos biomimeticamente durante 14 e 21 dias e caraterizados por NIR e DRX. Os resultados indicaram uma elevada área de fosfatos de cálcio sobre a superfície do nanocompósito, sendo favorecida a formação da fase TCP (62,85%) em 14 dias e a fase HA (89,41%) em 21 dias de incubação. Portanto, o período de incubação tende a ser um fator predeterminante à formação de fosfatos de cálcio de interesse, segundo as condições de bioatividade desejadas.	
Palavras-Chave: 	Al2O3-ZrO2; DRX; NIR.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/226138/1/P-CARACTERIZACAO-DA-CAMADA-DE-FOSFATO-DE-CALCIO-FORMADA-SOBRE.pdf	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (17835-1) - UPC - AA - DD - PROCI.21/86 -  - 2021/88 - DIS