Data/hora: 01/06/2024 03:30:21

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | PONTES, R. S.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; RAPOSO, M.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | USP-IFSC; Universidade Nova de Lisboa; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Efeito do campo eletrico na formacao de filmes auto-montados.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.263-264.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Filmes automontados (self-assembly) (SA) sao formados pela adsorcao espontanea de camadas alternadas de materiais polimericos, cationicos e anionicos sobre substratos solidos. Essa adsorcao ocorre devido a interacao eletrostatica entre as cadeias polimericas de sinais opostos. Portanto, e de se esperar que a aplicacao de um campo eletrico externo apropriado venha facilitar a deposicao de camadas. Por isso, iniciou-se um projeto para investigar o seu efeito no processo de adsorcao. Foi utilizado vidro condutor (ITO) como substrato e depositadas camadas alternadas de acido polivinil sulfonico (PVS) e poli(o-metoxianilina) (POMA), partindo de solucoes de concentracao de 0.01M e pH=3. Ao contrario do que ocorre com substratos de vidro comum, oara o ITO deve-se depositar primeiramente uma camada de PVS. Comprovou-se que a aplicacao de um campo de cerca de 3 V/cm aumenta consideravelmente a adsorcao de PVS, e consequentemente de POMA numa proxima camada. Em algumas experiencias com campos mais elevados (30 V/cm), verificou-se que ha formacao de um filme extremamente espesso e de cor cinzenta. Esta cor denota que a POMA provavelmente foi degradada devido a superoxidacao. Efeitos similares, mas em menor proporcao, sao observados para campos de 10 V/cm. Experiencias estao sendo feitas para verificar a influencia de outros parametros importantes para a deposicao. O objetivo final e empregar campos eletricos como agentes controladores da fabricacao de filmes com arquiteturas variadas para aplicacoes especificas.
Palavras-Chave: | Campo eletrico; Efeito; Filmes automontados; Formacao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5507-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00099 -  - 1995.00099 - DIS