Data/hora: 09/06/2024 16:38:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/01/2016	
Data da última atualização: 	08/01/2016	
Autoria: 	BATISTA, D. C.; KLITZKE, R. J.; ROCHA, M. P. da.	
Título: 	Qualidade da secagem convencional conjunta da madeira de clones de três espécies de Eucalyptus sp.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 3, p. 711-719, jul./set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A indústria nacional comumente seca diferentes espécies de eucalipto em uma mesma carga de secagem convencional, seja pela dificuldade de identificação das espécies, híbridos e clones, seja para melhor utilizar o equipamento. No entanto, essa prática não é recomendada na literatura específica. O objetivo deste estudo foi verificar a qualidade da secagem convencional conjunta da madeira de Eucalyptus saligna, Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii oriundas de plantios clonais. Para tal, foi realizada a secagem de três cargas com as três espécies conjuntamente em uma câmara-piloto de secagem convencional. Os parâmetros utilizados para analisar-se a qualidade da secagem foram: umidade final, rachaduras de topo, rachaduras de superfície, encanoamento, colapso, gradiente de umidade e tensões de secagem. Eucalyptus grandis apresentou a melhor qualidade de secagem, seguido pelo Eucalyptus saligna, e ambas as espécies possuem potencial para serem secas conjuntamente. Eucalyptus dunnii apresentou baixa qualidade de secagem, esta espécie não deve ser seca conjuntamente com Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna. A densidade básica e a retratibilidade foram bons parâmetros para a expectativa de qualidade da secagem de Eucalyptus, em que espécies menos densas e mais estáveis dimensionalmente apresentaram melhor qualidade de secagem. O programa de secagem utilizado deve ser modificado para secagens futuras dessas espécies, especialmente no tocante aos períodos de uniformização e condicionamento, que foram considerados insuficientes.	
Palavras-Chave: 	Defeitos de secagem.	
Thesagro: 	Eucalipto; Secagem Artificial.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54698-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS