Data/hora: 07/06/2024 12:19:38

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 05/05/2009
Data da última atualização: | 05/05/2009
Autoria: | IWAKIRI, S.; SALDANHA, L. K.; ALBUQUERQUE, C. E. C. de; MENDES, L. M.
Título: | Influência da espessura de partículas e reforço laminar nas propriedades dos painéis de partículas orientadas - OSB de Pinus taeda L.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 15, n. 1, p. 116-122, jan./mar. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a influência da espessura das partículas do tipo strand e a inclusão do reforço
laminar nas propriedades físico-mecânicas dos painéis de partículas orientadas OSB de Pinus taeda L. Os painéis foram produzidos
com partículas de 0,4, 0,7 e 1,0 mm de espessura e resina fenol-formaldeído em quantidade de 6% de sólido resinoso. Para o reforço
laminar nas faces dos painéis foram utilizadas lâminas de Pinus taeda, com 2,0 mm de espessura. O aumento na razão de esbeltez das
partículas, influenciou de forma significativa nos resultados de MOE e MOR no sentido perpendicular. O aumento na espessura de
partículas contribuiu para o incremento na ligação interna dos painéis. As diferentes espessuras de partículas não influenciaram de
forma clara nas propriedades físicas dos painéis. A inclusão de reforço laminar nas faces dos painéis OSB melhorou significativamente
os resultados de MOE e MOR, no sentido perpendicular. Todos os resultados de MOE e MOR, obtidos para painéis com diferentes
espessuras atendem ao requisito mínimo da norma CSA 0437 (CSA, 1993). Para a ligação interna, os resultados foram superiores para
os painéis produzidos com partículas de 0,7 e 1,0 mm de espessura. Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusões: (i) o
aumento na espessura das partículas resultaram em menores valores de MOE e MOR, e maiores valores de ligação interna dos painéis
OSB; (ii) A inclusão de reforço laminar nas faces dos painéis OSB melhorou significativamente o MOE e MOR em flexão estática no
sentido perpendicular.

Palavras-Chave: | Espessura de partículas; Painel OSB; Reforço laminar.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (45094-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS