Data/hora: 01/06/2024 14:42:10

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Data corrente: | 04/10/2007
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | SILVA, O. R. R. F. da; SANTANA, J. C. F. de; WANDERLEY, M. J. R.; SOFIATTI, V.; SANTOS, J. W. dos; BELTRÃO, N. E. de M.
Afiliação: | Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva, Embrapa Algodão; João Cecílio Farias de Santana, Embrapa Algodão; Maurício José Rivero Wanderley, Embrapa Algodão; Valdinei Sofiatti, Embrapa Algodão; José Wellingthon dos Santos, Embrapa Algodão; Napoleão Esberard de Macedo Beltrão, Embrapa Algodão.
Título: | Influência da colheita mecanizada, confecção e desmanche do fardão sobre o conteúdo de NEPS/G da fibra de algodão, em lavouras do estado do Mato Grosso.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 6., 2007, Uberlândia. Resumos... Uberlândia, 2007.
Páginas: | p. 1-5
Descrição Física: | 1 CD-ROM
Idioma: | Português

Conteúdo:

Objetivou-se com este trabalho, estudar o efeito da colheita mecanizada, confecção e
desmanche do fardão sobre a quantidade de Neps/g presente na fibra, em 12 lavouras de produção comercial da safra 2002/03 do Estado de Mato Grosso. O experimento consistiu de uma combinação fatorial de quatro etapas do manejo do algodão, que antecede o beneficiamento em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições, envolvendo as seguintes etapas: o algodão na planta antecedendo a colheita, colheita mecanizada com colheitadeira de cinco linhas, confecção do fardão e
desmanche do fardão na algodoeira. As amostras foram beneficiadas com descaroçador de rolo e analisadas mediante o instrumento AFIS (Advanced Fiber Information System), no qual determinou-se o conteúdo de Nep/g da fibra. Os resultados mostraram que a colheita mecanizada do algodão incrementa, de forma significativa, o conteúdo de Neps/g da fibra enquanto que as etapas seguintes, constituídas pela confecção do fardão e o seu desmanche na algodoeira, não alteram o conteúdo de Neps/g da fibra.

Palavras-Chave: | Manejo do algodão; Manejo do algodoeiro; Neps; Qualidade da fibra de algodão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)

Exemplares:

CNPA - (19432-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS
CNPA - (21270-1) - UMT - PL - -- - CD 194 -  -  - DIS