Data/hora: 04/06/2024 11:22:52

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 03/12/2002
Data da última atualização: | 13/10/2016
Autoria: | SANTOS, M. A. dos.
Título: | Desenvolvimento de compósitos condutores elétricos de borracha natural com composto condutivo.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | São Carlos, 1999. 74 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1999. Orientador: Prof. Dr. Luiz Henrique Capparelli Mattoso.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A obtenção de compósitos condutores elétricos de polímeros convencionais com polímeros condutores através do processamento por fusão, é uma abordagem promissora, pois amplia as aplicações tecnológicas destes materiais e permite sua produção em escala industrial. Neste trabalho foram desenvolvidos compósitos condutores elétricos de borracha natural com negro de fumo e borracha natural com composto Eeonomer (a base de negro de fumo e polímeros condutores). Os compósitos forma processados num reômetro de torque HAAKE, em condições otimizadas de processamento e moldados a quente sob pressão. Foram obtidas placas homogêneas, flexíveis e com ótimo acabamento superficial. Os compósitos forma estudados pelo comportamento reológico, medidas de condutividade elétrica, análise termogravimétrica (TGA), calorimetria diferencial de varredura (DSC), ensaios de tração e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Estes compósitos apresentaram valores de condutividade elétrica entre 10 elevado a menos 5 a 10 elevados a menos 1 S;cm, dependendo do tipo de negro de fumo ou composto condutivo utilizado e da qualidade destes na composição. As análises térmicas (TGA e DSC) demonstraram que os compósitos são termicamente estáveis até a temperatura em torno de 300°C. As análises mecânicas mostraram que os compostos condutivos também atuam como reforço para a borracha natural melhorando suas propriedades mecânicas sem perder significativamente sua flexibilidade. Estudos morfológicos dos compósitos indicaram que a condutividade elétrica depende da dispersão e do tamanho dos aglomerados das partículas dos compostos condutivos na matriz polimérica.
Palavras-Chave: | Análise térmica; Borracha natural; Compósito polimérico; Condutores elétricos; Polímeros condutores; propriedades elétricas; Propriedades mecânicas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (6944-1) - ADD - TS - DD -  - SAN - 2002.00006 - DIS