Data/hora: 08/06/2024 06:42:39

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/01/2016
Data da última atualização: | 01/03/2016
Autoria: | SILVA, D. A.; MULLER, B. V.; KUIASKI, E. C.; ELOY, E.; BEHLING, A.; COLAÇO, C. M.
Título: | Propriedades da madeira de Eucalyptus benthamii para produção de energia.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 84, p. 481-485, out./dez. 2015.
DOI: | doi: 10.4336/2015.pfb.35.84.677
Idioma: | Português
Notas: | Nota científica.
Conteúdo: | Este estudo objetivou avaliar o potencial energético da madeira de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage. As amostras foram coletadas no município de Cerro Negro, SC, onde foram selecionadas 5 árvores, sendo retiradas amostras do fuste a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial. As análises realizadas foram densidade básica, poder calorífico superior, composição química elementar, análise química imediata (teores de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas), poder calorífico inferior, densidade energética, estoque de carbono e produção energética. As variáveis físicas e químicas estudadas e o potencial energético da madeira não apresentaram diferenças ao longo do fuste.
Palavras-Chave: | Biomassa florestal; Dendroenergia; Forest biomass; Wood energy.
Thesagro: | Energia; Eucalipto.
Thesaurus Nal: | Eucalyptus benthamii.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/140421/1/677-12526-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54725-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS