Data/hora: 01/06/2024 09:29:33

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 15/07/1996
Data da última atualização: | 20/03/1998
Autoria: | SILVA, D. A. da; ARAUJO, J. V. de; SILVA, A. de S.; GHEYI, H. R.
Título: | Irrigacao por capsula porosa. I. Confeccao de capsulas e ensaios de liberacao de agua.
Ano de publicação: | 1985
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.20, n.6, p.693-698, jun. 1985.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente estudo mostra a possibilidade de uso do tagua, material argiloso proveniente do Cariri cearense, como materia-prima basica para confeccao de capsulas porosas para fins de irrigacao localizada. As capsulas porosas, confeccionadas com diferentes proporcoes de tagua, e achamota, originaria do tagua calcinado acrescido de carbonato de calcio natural e xisto talco, mostraram liberacoes de agua na faixa de 0,10 +- 0,02 a 36,00 +- 2,37 l/dia sob a pressao hidrostatica entre 0,25 a 1,00 m. Recomendam-se algumas modificacoes nas formas das unidades porosas em relacao as anteriormente usadas, pois, alem de facilitarem a interligacao entre as capsulas, permitem economia de ate 50% na tubulacao de plastico necessaria para instalacao do sistema.
Palavras-Chave: | Capsula porosa; Confeccao; Construction; Economia de agua; Localized irrigation; Porous capsule; Water economy.
Thesagro: | Irrigação; Irrigação Localizada.
Thesaurus Nal: | Irrigation.

Categoria do assunto:

--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (19735-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS
CPATSA - (8124-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS