Data/hora: 04/06/2024 08:06:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	05/05/2009	
Data da última atualização: 	05/05/2009	
Autoria: 	SILVA, J. R. M. da; MARTINS, M.; OLIVEIRA, G. M. V.; BRAGA, P. P. de C.	
Título: 	Parâmetros de qualidade da usinagem para determinação dos diferentes usos da madeira de Eucalyptus.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 15, n. 1, p. 75-83, jan./mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os produtos de madeira fabricados pela indústria moveleira necessitam ter qualidade das superfícies usinadas otimizadas
e padronizadas. São observados métodos de qualificação, incluindo a inspeção visual, determinação do avanço por dente, rugosímetros,
laser ou simples tato dos encarregados da produção. Além disso, independente da qualidade é necessária a indicação dos usos para
todas as peças produzidas. O empirismo dos parâmetros de qualidade na indicação de usos, nem sempre condiz com o ideal.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar a qualidade de superfícies de madeiras de Eucalyptus aplainadas e definir adequados usos
para as diferentes classes de qualidade obtidas. Foram usinados diferentes corpos-de-prova de Eucalyptus spp, numa desempenadeira,
com velocidades de avanço de 3, 6, 15 e 30 m*min-1. Para a qualificação utilizou-se a determinação do avanço por dente (fzcalculado e
fzmedido), e a qualificação visual (ASTM D-1666-87, 1995). Posteriormente, foram indicados usos a partir das qualidades obtidas. Os
porcentuais dos corpos-de-prova considerados satisfatórios foram decrescentes com aumento da velocidade de avanço, apresentando
92%, 69%, 0% e 0%, para velocidades de avanço de 3, 6, 15 e 30 m*min-1, respectivamente. Corpos-de-prova usinados com
velocidade de 3 e de 6 m*min-1 foram indicados para produtos da indústria de móveis ou de esquadrias de acabamento como rodapés,
molduras de armários e alizares. 54% dos corpos-de-prova usinados com velocidades de 15 m*min-1 foram indicadas para corrimão,
lambris, peças estruturais aparentes e pisos. Já para 46 e 100% dos corpos-de-prova usinados com velocidades de 15 e 30 m*min-1,
respectivamente, foram indicados para confecção de peças estruturais internas de divisórias, peças estruturais não aparentes de
telhados e cercas divisórias e, ou, portões externos.	
Palavras-Chave: 	Definição de usos; Madeira de Eucalyptus; Qualidade da usinagem.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (45090-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS