Data/hora: 03/06/2024 06:15:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/04/2016	
Data da última atualização: 	14/04/2016	
Autoria: 	SILVA, J. de C.; CASTRO, V. R. de; EVANGELISTA, W. V.	
Título: 	Influência da idade na usinabilidade da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden, visando uso na indústria moveleira.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 117-125, mar. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden, de quatro idades diferentes em sete testes de usinagem, visando à produção de móveis. A madeira estudada foi proveniente de plantios comerciais, com idades de dez, quatorze, vinte e vinte e cinco anos procedentes do município de Telêmaco Borba, Paraná. Utilizaram-se quatro árvores por idade e os testes foram realizados conforme norma ASTM D 1666-64, sendo eles o aplainamento, fresagem, cópia de perfil, furação, furação para espiga, corte paralelo às fibras e corte transversal às fibras. Os resultados mostraram que as madeiras oriundas das árvores mais velhas foram aquelas com os melhores desempenhos nos testes de usinagem. As madeiras de vinte e vinte e cinco anos apresentaram resultados semelhantes e tiveram os maiores índices de aprovação nos testes realizados, enquanto a madeira de dez anos apresentou o menor índice de aprovação, em especial nos testes de aplainamento, fresagem e cópia de perfil. A madeira de quatorze anos atendeu à maioria dos testes propostos pela ASTM 1666-64, já podendo ser recomendada para uso na indústria moveleira, embora apresentasse algumas restrições apenas em operações de fresagem e cópia de perfil. Concluiu-se que, entre as idades estudadas, as madeiras de vinte e vinte e cinco anos foram as que apresentaram as melhores características para a utilização na indústria moveleira.	
Palavras-Chave: 	Móveis de madeira; Usinagem.	
Thesagro: 	Eucalipto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54980-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS