Data/hora: 15/06/2024 04:49:47

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 01/07/1993
Data da última atualização: | 01/07/1993
Autoria: | SOUZA, L. J. P.; PEREIRA, S. A.; LEMOS, M. B. N.
Título: | Contribuição ao conhecimento da madeira de Rhizophora mangle.
Ano de publicação: | 1982
Fonte/Imprenta: | Silvicultura em São Paulo, São Paulo, v. 16-A, pt. 1, p. 269-279, 1982.
ISSN: | 0583-3132
Idioma: | Português
Notas: | Edição dos Anais do Congresso Nacional sobre Essências Nativas, 1982, Campos do Jordão.
Conteúdo: | Rhizophora mangle Linnaeus e pioneira dos manguezais. Na Bahia apresenta especimens grandiosos, sobretudo nas ilhas Cairu, perto de Valenca, onde os manguezais semelham florestas tropicais cerradas e sempre verdes. E conhecida popularmente como apareiba, mangue bravo, mangue preto, mangue sapateiro, mangue verdadeiro, mangue vermelho. Madeira de cor marrom-avermelhada, odor e sabor indistintos. Pesada e dificil de trabalhar, mas os elementos dissociam-se completamente em acido nitrico. A casca possui tanino em quantidade. Usa-se a madeira como fonte de energia (carvao), tabuas de embarcacoes, dormentes e vigas. Na medicina popular para cura de diarreias e hemorragias. Na Bahia serve como suporte de fixacao de ostras, na criacao experimental em "fazendas" estuarinas. Caracteres microscopicos: Vasos difusos, solitarios em sua maioria (47.8%), 21.8% duplos, triplos 8.7% e 4.4% de quintuplos e sextuplos. Muito numerosos, 20.1/mm2, em media. Elementos vasculares longos (180 a 810um) em media 570um. Pontuacoes areoladas e escalariformes com aberturas de 7um. Perfuracoes multiplas, comumente escalariformes. As plantas de perfuracao mostram poucas barras, de espessura media 6um. Parenquima paratraqueal, escasso. Raios estreitos, com 3 a 6 celulas de largura e altura de 2mm, em numero de celulas 88 em media tambem.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (12505-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS