Data/hora: 10/06/2024 09:02:58

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/02/1993
Data da última atualização: | 16/02/1993
Autoria: | VITAL, B. R.; WILSON, J. B.
Título: | Efeito da forma geometrica dos blocos e particulas, da densidade das chapas e do tipo de adesivo nas propriedades mecanicas das chapas de madeira aglomerada.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.4, n.2, p.179-187, jul./dez. 1980.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito de alguns parametros de processamento nas propriedades mecanicas de chapas de flocos e chapas de particulas, bem como estabelecer uma equacao matematica relacionando esses parametros e as propriedades mecanicas. Foi fabricado um total de 96 chapas, empregando-se todas as possiveis combinacoes de flocos, com espessuras de 0,15, 0,41, 0,66 e 0,91mm, comprimentos de 12,7, 25,4, e 50,8mm, particulas com as mesmas espessuras dos flocos, densidade das chapas de 0,53, 0,66 e 0,78mm e adesivos a base de ureia - formaldeido e fenol-formaldeido. A resistencia a tracao normal das chapas de flocos e de particulas dependem, primariamente, do formato geometrico da materia-prima. A densidade das chapas foi a segunda variavel em importancia. A resistencia a flexao, no entanto, foi mais sensivel a variacoes na densidade das chapas, sendo o formato geometrico da materia-prima a segunda variavel em importancia. As chapas com maior resistencia a flexao foram feitas com flocos de 0,15mm de espessura e comprimentos de 24,5 ou 50,8mm, ou com particulas de 0,15mm de espessura. Os maiores valores para tracao normal foram obtidos em chapas feitas com flocos com 0,41mm de espessura e qualquer comprimento ou com particulas de espessura igual ou superior a 0,31mm. Aumento na densidade das chapas resultou em aumento nos valores das propriedades mecanicas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (11008-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS