Data/hora: 12/05/2024 23:02:14

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Data corrente: | 07/12/2021
Data da última atualização: | 07/12/2021
Autoria: | SEFFRIN JÚNIOR, C.; JACOB, J. de S.; HENTGES, T. I.
Afiliação: | CLÓVIS SEFFRIN JÚNIOR, UNC/Concórdia; JEFFERSON DE SANTANA JACOB, CNPSA; TATIANE ISABEL HENTGBES, UNC/Concórdia.
Título: | Aumento de durabilidade de argamassas para pocilgas com utilização de sílica ativa e nanossílica.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 50., 2021, On-Line. Anais... Campinas: SBEA, 2021. CONBEA 2021. Congresso On-line.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: Os materiais cimentícios são os mais utilizados em construções agrícolas, no entanto, não há uma recomendação estabelecida para concretos e argamassas em ambientes agrícolas no Brasil, e mais estudos ainda são necessários. Contudo, os dejetos suínos podem causar desgaste e danos às estruturas cimentícias de pocilgas, diminuindo sua durabilidade. Neste contexto, este estudo avaliou o comportamento de argamassas com sílica ativa e nanossílica a um ataque ácido, simulando os efeitos dos ácidos presentes nos dejetos suínos. Foi investigada a utilização de 15% de substituição do cimento por sílica ativa em argamassa, bem como a incorporação de nanossílica como aditivo. As amostras foram submetidas a ciclos de imersão em solução ácida e imersão em água com cal. A perda de massa foi medida ao longo dos ciclos e as resistências à compressão aos 28 dias e após os ciclos de ataque ácido também foram determinadas. Os resultados indicaram que o uso combinado de sílica ativa a 15% e nanossílica aumentou a resistência à compressão das argamassas em 20%. Após o ataque ácido, as argamassas com 15% de substituição de cimento por sílica ativa e uso de nanossílica apresentaram menor perda de resistência à compressão e menor perda de massa do que as argamassas de referência. ABSTRACT: Cementitious materials are the most used ones in agricultural constructions, however there is no established recommendation for concretes and mortars for agricultural environment in Brazil, and further studies are still necessary. However, swine manure can cause loss of strength and damage to cementitious structures in pig houses, decreasing their durability. In this context, this study evaluated the behavior of mortars with silica fume and nanosilica to an acid attack, simulating the effects of acids present in swine manure. The use of 15% replacement of cement by silica fume in mortar was investigated, as well as the incorporation of nanosilica as an additive. The samples were submitted to immersion cycles in acidic solution and immersion in saturated limewater. The mass loss was measured along the cycles and the compressive strengths at 28 days and after the acid attack were also determined. The results indicated that the combined use of silica fume at 15% and nanosilica increased the compressive strength of mortars by 20%. After the acid attack, the mortars with 15% replacement of cement by silica fume and the use of nanosilica showed less loss of compressive strength and less mass loss than the reference mortars.
Palavras-Chave: | Nanosilica; Nanossílica; Pig houses; Silica fume.
Thesagro: | Construção Rural; Pocilga; Sílica.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/228620/1/final9788.pdf
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (22256-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS