Data/hora: 26/05/2024 02:04:20

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 31/08/2000
Data da última atualização: | 31/08/2000
Autoria: | MAGALHAES, M. P.
Título: | Caracterizacao anatomica e dendrometrica de Terminalia phaeocarpa Eich. (Combretaceae) com vistas a sua utilizacao adequada.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Brasilia: UnB, 1998.
Páginas: | 115p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertacao Mestrado.
Conteúdo: | As coletas foram realizadas em mata ciliar ao rio Sao Bartolomeu-DF. A amostragem total foi de seis arvores de Terminalia phaeocarpa Eich. (Combretaceae). Para a determinacao do volume e da biomassa do tronco e galhos, foram medidos os diametros inferior, superior e DAP (troco). Em uma arvores coletou-se amostras circulares (discos) em diferentes niveis do tronco, em dois niveis dos galhos e uma amostra de uma raiz adventicia. Destas amostras circulares, foram preparados corpos de prova equidistantes entre si no sentido radial do disco (centro-casca), utilizados para obtencao da densidade e para os cortes histologicos. A especie possui tronco retilineo, baixo grau de conicidade e elevada producao de biomassa, atingindo em media 1561kg/arvore. A madeira de Terminalia phaeocarpa Eich e considerada pesada, com densidade igual a 0,871g/cm3 (media entre todos os niveis). As fibras sao estreitas, longas com parede muito espessa e ocupam cerca de 60% da area total da madeira. Os elementos de vaso sao longos, de diametros medio a grande, de frequencia baixa e ocupam cerca de 11% da area total. Os raios sao finos e baixos e ocupam cerca de 15% da area total. Os tipos de parenquima axial predominante sao: terminal e aliforme confluente e ocupam cerca de 14% da area total. A fracao parede das fibras foi 66% (media entre todos os niveis). O coeficiente de flexibilidade da fibra e igual a 93,87; o indice de Runkel e 2, 34 e o coeficiente de rigidez igual a 33,95%. Com base nos base nos resultados, a madeira de Terminalia phaeocarpa Eich e recomendada para uso energetico, construcao civil em geral e industria moveleira. Nao e recomendada para producao de papel.
Palavras-Chave: | Terminalia phaeocarpa.
Thesagro: | Anatomia Vegetal; Cerrado; Dendrometria; Madeira.
Thesaurus Nal: | forest mensuration; plant anatomy; wood.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (12253-1) - ADD - TS - -- - CRI5309 -  - CRI5309 - DIS