Data/hora: 20/09/2024 22:24:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	23/05/2022	
Data da última atualização: 	06/01/2023	
Autoria: 	SOUSA, M. S. C. de.	
Afiliação: 	MARIA SÍLVIA CAMARÃO DE SOUSA.	
Título: 	Termofosfato de alumínio com a adição de escória e seu aproveitamento agronômico.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	2021.	
Páginas: 	85 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Belém, PA. Orientador: Oscar Jesus Choque Fernandez. Coorientador: Edilson Carvalho Brasil, Embrapa Amazônia Oriental.	
Conteúdo: 	Os minerais fosfatados são a principal fonte de fósforo, na forma de P2O5, utilizados como matéria-prima para a maioria das indústrias de fertilizantes fosfatados do mundo, entretanto a produção de termofosfatos melhora a solubilidade de fósforo no solo. Neste estudo foram usados fosfatos lateríticos e escórias de alto-forno e de aciaria, para a obtenção de termofosfatos em diferentes temperaturas de calcinação, com objetivo de avaliar o efeito da temperatura na produção dos termofosfatos e sua viabilidade de utilização como fertilizante, identificando as fases minerais, composição química, perda em massa, eventos térmicos e o teor total de fósforo contido nos mesmos. As amostras, de fosfatos e termofosfatos, foram caracterizadas por Difração de Raios-X (DRX), Fluorescência de Raios-X (FRX), análises térmicas (TG-ATD) e empregado o método colorimétrico do ácido molibdovanadofosfórico na determinação do fósforo total. As amostras foram calcinadas de 100 até 1000 ºC, com intervalos de 100 ºC. As amostras fosfáticas são constituídas majoritariamente pelos minerais crandalita (Ca Al3(PO4)2 (OH)5 H2O) e quartzo (SiO2), e as escórias são predominantemente amorfas, porém na escória de aciaria identificou-se ainda traços de óxidos de ferro (FeO), magnetita (Fe3O4) e aluminossilicatos de cálcio (Ca2 Al2 SiO7). Os fosfatos calcinados a partir da temperatura de 500 °C tiveram suas fases desestruturadas, contudo apresentando fases de quartzo e óxidos de ferro nas amostras com escórias. Em 900 e 1000 °C formaram-se novas estruturas cristalinas de alumínio (Al PO4), fosfato de alumínio e cálcio (Ca9 Al (PO4)7) e óxido de alumínio (Al2O3). Formaram-se ainda estruturas de carbonato de cálcio e magnésio (Ca Mg (CO3)2), óxido de ferro (Fe2O3) e traços de quartzo (SiO2) permaneceram. Foram escolhidos os termofosfatos produzidos nas temperaturas de 300, 600 e 1000 ºC, para aplicação em experimento realizado na Embrapa Amazônia Oriental para verificação da eficiência agronômica dos mesmos. O teor de fósforo contido nas amostras ficou em torno de 18%, atendendo à garantia mínima estabelecida para uso como fertilizante. Na avaliação final dos testes de eficiência agronômica os termofosfatos com escórias, tanto de alto-forno quanto de aciaria, calcinados à temperatura de 600 °C apresentaram melhores resultados no desenvolvimento dos vegetais. Serão necessários estudos em campo para obtenção de resultados mais completos do aproveitamento agronômico desses resíduos das indústrias siderúrgicas	
Palavras-Chave: 	Calcinação; Eficiência agronômica; Escória.	
Thesagro: 	Fosfato.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1143354/1/DISSERTACAO-Termofosfato-de-aluminio-com-a-adicao-de-escoria-e-seu-aproveitamento-agronomico.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (57812-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS