Data/hora: 20/05/2024 03:41:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/02/2017	
Data da última atualização: 	17/02/2017	
Autoria: 	SOUZA, F. de; VALE, A. T. do.	
Título: 	Densidade energética de briquetes de biomassa lignocelulósica e sua relação com os parâmetros de briquetagem.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 36, n. 88, p. 405-413, out./dez. 2016.	
DOI: 	10.4336/2016.pfb.36.88.879	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A densidade energética é uma das principais propriedades que definem a qualidade do briquete, pois resume as características químicas, as condições de umidade e a quantidade de calor do produto final em uma única variável. Para analisá- la, foram confeccionados seis briquetes por tratamento (pinus, tauari, cumaru, casca de arroz, bagaço de cana e torta de pinhão manso) em uma prensa briquetadeira Lippel modelo LB-32 com 40 g de biomassa cada e 5 min de prensagem. Os parâmetros de briquetagem foram: duas temperaturas (130 e 200 ºC), duas pressões de compactação (80 e 120 kgf cm- ²) e dois tamanhos de partículas (grossas ? retidas em peneira 35 mesh; finas ? não retidas a 35 mesh). A densidade energética foi obtida multiplicando-se o poder calorífico útil pela densidade aparente. Adicionalmente, realizou-se a análise química imediata. Os resíduos florestais tiveram o carbono fixo 9,0% superior e cinzas 2,3% inferior, comparados aos resíduos agrícolas. A densidade aparente dos briquetes variou de 1,088 a 1,305 g cm-³ e a densidade energética entre 3,11 ? 4,67 Gcal m-³. Os briquetes de cumaru foram considerados de melhor qualidade, com densidades aparente e energética de 1,23 g cm-³ e 4,61 Gcal m-³, respectivamente. Concluiu-se que o efeito da temperatura favoreceu a qualidade do briquete, superando os efeitos da pressão de compactação e tamanho da partícula.	
Palavras-Chave: 	Agroforestry waste; Biomass compression; Compactação de biomassa; Resíduos agroflorestais.	
Thesagro: 	Bioenergia.	
Thesaurus Nal: 	bioenergy.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155664/1/Densidade-energetica-de-briquetes.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55607-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS