Data/hora: 08/06/2024 21:18:37

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Orientação de Tese de Pós-Graduação
Data corrente: | 26/11/2014
Data da última atualização: | 24/02/2016
Autoria: | BELLON, K. R. da R.
Título: | Modificação térmica da madeira de três espécies de florestas plantadas pelo processo VAP HolzSysteme.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | 2013.
Páginas: | 101 f.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal, Área de Concentração: Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Orientador: Ricardo Jorge Klitzke; Co-orientadores: Celso Garcia Auer e Alan Sulato de Andrade.
Conteúdo: | A modificação térmica confere a madeira melhorias na estabilidade dimensional, higroscopicidade e durabilidade natural. No entanto, a modificação térmica pode causar alterações físicas e químicas, as quais afetam a qualidade da madeira, inviabilizando seu uso para algumas finalidades. O objetivo desta pesquisa foi ampliar o uso tecnológico de madeiras de rápido crescimento por meio da modificação térmica. A modificação térmica foi realizada a duas temperaturas (140°C e 160°C) pelo processo industrial VAP HolzSysteme®. Os ensaios inchamento, análises químicas e intemperismos foram realizados segundo normas COPANT 462, TAPPI e EN 927-3, respectivamente. Para o ensaio de biodeterioração utilizou-se os fungos Lentinula edodes e Pleurotus djamor. Foram confeccionados painéis e mini decks para avaliação das intempéries frente à modificação térmica. Em relação a madeira não modificada (testemunha), houve redução do teor de holocelulose e no valor de pH da madeira, ocorreu aumento nos teores de lignina e extrativos totais, na solubilidade em NaOH a 1%. O teor de umidade da madeira e o inchamento reduziram com o aumento da temperatura final de processo. A modificação o térmica alterou o comportamento apenas das espécies de Pinus taeda e Eucalyptus grandis na biodeterioração. A modificação térmica promoveu melhorias na qualidade das espécies quando submetidas às intempéries. Indicam-se todas as espécies para uso externo como painíes. As espécies Pinus taeda e Tectona grandis mostraram qualidades favoráveis ao uso em ambientes externos como mini decks. Palavras-chave: Intemperismo natural, Durabilidade da madeira; Estabilidade dimensional; Higroscopicidade; Química da madeira.
Palavras-Chave: | Durabilidade; Espécie exótixa; Estabilidade dimensional; Higroscopicidade; Intemperismo natural; Química da madeira.
Thesagro: | Eucalyptus Grandis; Madeira; Pinus Taeda; Qualidade; Teca; Tectona Grandis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53036-1) - UPA - TS - PP - TS1973 -  - 14.01973 - DIS