Data/hora: 08/06/2024 17:46:25

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 20/11/2018
Data da última atualização: | 20/11/2018
Autoria: | MATOS, M. de; CADEMARTORI, P. H. G. de; MAGALHAES, W. L. E.
Afiliação: | Mailson de Matos, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais, UFPR; Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.
Título: | Produção de carvão ativado a partir do carvão vegetal de pirólise rápida.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CELULOSE E PAPEL, 51.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA EM CELULOSE E PAPEL, 10., 2018, São Paulo. Trabalhos completos para download. [S.l.]: ABTCP: RIADICYP, 2018.
Páginas: | 6 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A conversão termoquímica da biomassa lignocelulósica por pirólise rápida tornou-se uma alternativa interessante para a produção de produtos de maior valor agregado, como o bio-óleo. Essa alternativa, por exemplo, pode aumentar ainda mais a eficiência de indústrias de papel e celulose bem consolidadas, contribuindo para a autossuficiência energética. Além do bio-óleo, o processo de pirólise rápida resulta em muitos subprodutos com alto impacto econômico e ambiental. O carvão vegetal de pirólise é um desses subprodutos e pode ser ativado por métodos físicos e químicos para uso no tratamento de água e remediação ambiental. Este estudo investiga a ativação do carvão obtido a partir da pirólise rápida de resíduos da madeira de eucalipto. O carvão foi coletado de uma planta piloto de pirólise rápida e então ativado quimicamente, com ácido fosfórico e hidróxido de sódio, a 400, 550 e 700 °C por 60 minutos. O carvão ativado foi caracterizado pelo rendimento do produto, análise imediata e área superficial. As ativações com ácido foram mais eficientes que as rotas com base. O teor de carbono fixo aumentou após a ativação. Por outro lado, a matéria volátil diminuiu. A área superficial aumentou de 11 m²/g (carvão não tratado) para 760-1140 m²/g (ativação com H3P04) e para 100-420 m²/g (ativação com NaOH), confirmando o aumento da porosidade, principalmente no carvão ativado por H3P04 a 700 °C. Em suma, os resultados encontrados mostram uma alternativa para produzir um material de alto valor agregado a partir de um subproduto de pirólise rápida, incentivando a exploração da conversão termoquímica da biomassa lignocelulósica.
Palavras-Chave: | Área de superfície; Ativação de Carvão; Biorrefinaria; Conversão termoquímica.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56565-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS