Data/hora: 29/05/2024 04:24:34

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 23/11/2006
Data da última atualização: | 23/11/2006
Autoria: | OLIVEIRA, J. B.; VALE, A. T.; MELO, J. T. de.
Título: | Caracterização mecânica e contração da madeira de Sclerolobium paniculatum Vogel cultivado em um plantio homogêneo sob diferentes níveis de adubação.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 16, n. 1/2, p. 89-97, mar./jun. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a madeira de Sclerolobium paniculatum Vogel, de 18 anos de idade, oriunda de plantio homogêneo sob diferentes níveis de adubação localizado na Embrapa Cerrados, DF, quanto à contração e às características mecânicas (flexão estática, compressão paralela às fibras e cisalhamento). Não foram encontradas diferenças significativas entre as médias das variáveis estudadas que apresentaram os seguintes valores: resistência máxima à flexão estática (fb=650kg/cm2), módulo de elasticidade (E=59.877kg/cm2), resistência máxima à compressão axial (fc=296kg/cm2) e resistência máxima ao cisalhamento (fv=131 kg/cm2). Para cisalhamento e compressão axial, a testemunha apresentou o maior valor absoluto para MOR. A madeira de Sclerolobium paniculatum apresentou um elevado número de galhos, implicando uma elevada quantidade de nós. Os tratos culturais em plantios homogêneos de Sclerolobium paniculatum devem prever a retirada de galhos para produzir madeira de qualidade superior.
Palavras-Chave: | Caracterização.
Thesagro: | Árvore Angiosperma; Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (27370-1) - UPC - SP - -- - CRI6940 -  - CRI6940 - DIS