Data/hora: 07/06/2024 18:11:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Circulação/Nível: 	-- - --	
Data corrente: 	29/03/2007	
Data da última atualização: 	29/03/2007	
Autoria: 	MARCHESAN, R.; ROSOT, N. C.; MATTOS, P. P. de; SHIMIZU, J. Y.	
Título: 	Caracterização física, química e anatômica da madeira de Eucalyptus microcorys E. Muell.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 13., 2005, Curitiba. Livro de resumos. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 2005.	
Páginas: 	p. 44	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A madeira de Eucalyptus microcorys é clara, dura, muito pesada (peso específico variando de 0,9 a 1,1 g/cm³), de grande resistência e durabilidade, apresentando boas características para laminação, confecção de móveis e caixotaria, bem como para construções e usos como postes, moirões e escoras. No Brasil, estudos sobre a madeira desta espécie têm sido feitos com base em amostras de árvores jovens, com menos de 11 anos de idade. É sabido que a densidade básica da madeira de E. microcorys pode variar em função da idade e das condições de crescimento. Este estudo teve por objetivo caracterizar a madeira de E. microcorys com 28 anos de idade, determinando-se a densidade básica, a retratibilidade nos sentidos longitudinal, radial e tangencial, a anisotropia de contração, a composição química, o poder calorífico e as dimensões das fibras. O material analisado foi obtido em um talhão experimental implantado na Floresta Nacional de Capão Bonito, situada no sudeste do estado de São Paulo. Foram derrubadas oito árvores com 28 anos de idade, apresentando, em média, DAP de 69,7 cm e altura total de 40,8 m. De cada árvore, foram retiradas amostras para as determinações de densidade básica, retratibilidade, características químicas, poder calorífico da madeira e dimensões das fibras. A densidade básica foi estimada em 0,688 g/cm3. O teor de lignina, extrativos e holocelulose foram estimados em 24,38 %, 12,78 % e 62,85 % respectivamente. As fibras apresentaram, em média, 1,10 mm de comprimento, 19,50 mm de largura, paredes com 6,25 mm de espessura e lúmen com 7,01 mm de diâmetro e a retração longitudinal, radial, tangencial e volumétrica observadas foram de 28 %, 6,5 %, 9,8 % e 15,9 %. A madeira de E. microcorys com 28 anos apresenta densidade básica mais elevada, fibras mais curtas, lúmen mais estreito e fibras com paredes mais espessas, quando comparada a de árvores com 8 e 10 anos.	
Palavras-Chave: 	Eucalyptus microcorys; Pripriedade física; Propriedade química.	
Thesagro: 	Anatomia; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (40958-1) - UPC - PL - -- - LV2089 - 13º -  - DIS