Data/hora: 01/06/2024 12:43:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão.	
Data corrente: 	13/12/1999	
Data da última atualização: 	03/09/2013	
Autoria: 	SANTANA, J. C. F. de; FREIRE, E. C.; SOUZA, J. G. de; ANDRADE, F. P. de; FARIAS, F. J. C.; WANDERLEY, M. J. R.; LIMA, M. do S. N.; ANDRADE, J. E. O.	
Título: 	A tecnologia da fibra das novas cultivares para o nordeste: algodao 6M e 7MH e para o cerrado de Mato Grosso, CNPA ITA 96.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Campina Grande: EMBRAPA-CNPA, 1999.	
Série: 	(EMBRAPA-CNPA.Boletim de Pesquisa,38)	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estudaram-se 11 características físicas da fibra de três cultivares de algodão, lançadas pela Embrapa Algodão e pela Fundação mato-grossense, em 1997: Algodão 6M e Algodão 7MH, para a região de Seridó e áreas afins dos Estados nordestinos, e a CNPA ITA 96 para a região do Cerrado de Mato Grosso. As cultivares Algodão 6M e Algodão 7MH possuem fibra longa, forte resistência, 28,7 e 29,3 gf/tex, respectivamente, e níveis excelentes de fibras curtas <3,5%, além do baixo número de neps/g na faixa de 103 a 112, credenciando-as para atender a confecção de fios para linhas de costura com títulos variando  e 30 a 40 Ne; por outro lado, a cultivar CNPA ITA 96, recomendada para a região do Cerrado de Mato Grosso, com fibra de comprimento de 29, 5mm, uniformidade de 50,7%, finura de 180 mtex e resistência de 21,4 gf/tex, credencia-a para atender à demanda nacional para esse tipo de algodão. As cultivares Algodão 6M e Algodão 7MH possuem fibra de cor branca C.G 51 e a CNPA ITA 96 tem fibra de coloração ligeiramente amarela C.G 42, respectivamente, quando cultivadas no Nordeste (região do Seridó e áreas semelhantes) e no Mato Grosso.	
Palavras-Chave: 	7MH; Brasil; Cultivares 6M; Cultivares-6M; Fiber; Grossypium hirsutum; Mato Grosso do Sul; Nordeste.	
Thesagro: 	Algodão; Fibra; Gossypium Hirsutum; Tecnologia.	
Thesaurus Nal: 	cotton; technology.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/33311/1/CNPA-DOCUMENTOS-38-A-TECNOLOGIA-DA-FIBRA-DAS-NOVAS-CULTIVARES-PARA-O-NORDESTE-ALGODAO-6M-E-7MH-E-.pdf	
Registro original: 	Embrapa Algodão (CNPA)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (28106-1) - EMB - FL - -- - 02962 - CNPA - 02962 - DIS
AI-SEDE - (28106-2) - EMB - FL - -- - 02962 - CNPA - 02962 - DIS
CNPA - (13796-1) - UMT - FL - PP - CNPA 0803 -  - 1999.0071 - DIS
CPAF-RO - (10278-1) - ADD - FL - -- - FOL-511 -  - 511/06 - DIS