Data/hora: 02/06/2024 09:11:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrobiologia; Embrapa Amapá; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Rondônia; Embrapa Roraima; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	02/12/1993	
Data da última atualização: 	04/04/2011	
Autoria: 	BANDEIRA, A. G.; GOMES, J. I.; LISBOA, P. L. B.; SOUZA, P. C. S. e.	
Afiliação: 	ADELMAR GOMES BANDEIRA, INPA; JOAQUIM IVANIR GOMES, CPATU; PEDRO LUIZ BRAGA LISBOA, MPEG; PAULO CELSO SILVA E SOUZA, MUSEU ÂNGELO MOREIRA DA COSTA LIMA.	
Título: 	Insetos pragas de madeiras de edificações em Belém - Pará.	
Ano de publicação: 	1989	
Fonte/Imprenta: 	Belém, PA: EMBRAPA-CPATU, 1989.	
Páginas: 	25 p.	
Descrição Física: 	il.	
Série: 	(EMBRAPA-CPATU. Boletim de pesquisa, 101).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi efetuado um censo de cupins (Isoptera) e besouros (Coleptera) de madeira em todos os bairros de Belém, como o propósito de identificar esses organismos e as madeiras deterioradas. Com relação aos cupins, foram identificados os seguintes gêneros: Cryptotermes e Glyptotermes (familia Kalotermitidae), Heterotermes e Rhinotermes (família Rhinotermitidae), Microcerotermes e Nasutitermes (família Termitidae). Com relação aos besouros, foram identificados os gêneros Mithea e Lyctus (familia Lyctidae); Tribolium e Alphitobius (família Tenebrionidae). Esses dois últimos gêneros comumente estavam associados a espécie Mimthea rugicollis. As madeiras que apresentaram deterioração pelos cupins e besouros foram as seguintes: acapu, amapá, andiroba, angelim pedra, cedro, cupiúba, freijó, jutaí, mandioqueiro, macaranduba, marupá, murta, parapará, pau amarelo, quaruba branca, quaruba vermelha, quarubarana, tatapiricica, ucuuba e ucuubarana. A análise dos resíduos produzidos pelos cupins Cryptotermes duddley e pelos colepteros Minthea rugicollis mostrou que no material dos cupins (fezes) encontrou-se 14,11 de celulose bruta e 67,3% de lignina. A ponilha dos besouros continha 44,84% de celulose bruta e 35,24% de lignina. Em Belém, os organismos xilofogos que causam maiores danos as madeiras, por ordem decrescente, são os cupins Nasutitermes cf. comiger, Coptoternes cf. testeceus e o coleóptero Minthea rugicollis.	
Palavras-Chave: 	Beetle; Belem; Borer; Brasil; Durabilidade; Faeces; Insect; Insetos; Madeiras; Organismo xilófago; Para; Pest; Ponilha; Pragas; Termita; Termite; Xylophagous.	
Thesagro: 	Besouro; Broca; Cupim; Inseto; Isoptera; Madeira; Praga.	
Thesaurus Nal: 	Amazonia; Coleoptera; durability; Insecta; pests; wood.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32005/1/CPATU-BP101.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPAMN - (1284-1) - EMB - FL - PP - FOL 9599 -  - 0009599 - DIS
AI-SEDE - (30678-1) - EMB - FL - -- - 06136 - CPATU - 06136 - DIS
AI-SEDE - (30678-2) - EMB - FL - PP - 06136 - CPATU - 06136a - DIS
CPAF-AP - (4086-1) - EMB - FL - PP - 03372 -  - 03372 - DIS
CPATU - (10868-1) - UMT - FL - PP - 06735 -  - 06735 - DIS
CNPAB - (34897-1) - EMB - FL - -- - 632.7 -  - 0005015 - DIS
CPAA - (19810-1) - EMB - FL - -- - FOL4834 -  - FOL4834 - DIS
CPAF-RR - (8891-1) - EMB - FL - -- - ENTOMOLOGIA - 025 -  - ENTO - 025 - DIS
CPAF-RO - (1300-1) - EMB - FL - -- - FOL-3603 -  - FOL-3603 - DIS