Data/hora: 03/06/2024 15:54:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/01/2011	
Data da última atualização: 	11/01/2011	
Autoria: 	FURTADO, T. S.; VALIN, M.; BRAND, M. A.; BELLOTE, A. F. J.	
Afiliação: 	Thielly Schmidt Furtado, UDESC; Marina Valin, UDESC; Martha Andreia Brand, UDESC; ANTONIO FRANCISCO JURADO BELLOTE, CNPF.	
Título: 	Variáveis do processo de briquetagem e qualidade de briquetes de biomassa florestal.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 30, n. 62, p. 101-106, maio/jul. 2010.	
DOI: 	10.4336/2010.pfb.30.62.101	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na busca pelo aproveitamento dos resíduos gerados desde a produção florestal até os processos de transformação industrial da biomassa, desenvolveu-se o processo de briquetagem. A aglomeração de partículas de madeira facilita as operações de manuseio do material combustível, além de concentrar a energia disponível em termos de volume. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se a matéria-prima tem influência na qualidade do briquete e verificar o efeito da pressão aplicada durante o processo nas características energéticas e mecânicas do produto final, além de avaliar o comportamento da mistura de materiais (MIX) em relação aos materiais puros. Os briquetes foram produzidos em uma briquetadeira piloto, tipo pistão hidráulico, a 120 ºC com pressão constante de 50 bar por oito minutos e 65, 95 ou 130 bar por dois minutos. Foram utilizados seis briquetes para cada tratamento. As características avaliadas foram poder calorífico superior (PCS), densidade aparente e resistência à compressão. A matéria-prima tem maior influência na qualidade dos briquetes do que a pressão de compactação. A baixa pressão é a mais indicada para briquetes de biomassa florestal de Pinus sp. Nesta, o MIX apresentou qualidade satisfatória de briquetes com PCS de 4.773 kcal kg-1, densidade aparente de 1.220 kg m-³ e resistência à compressão de 167 kgf cm-2.	
Palavras-Chave: 	Compressão; Densidade aparente; Pinus sp; Poder calorífico.	
Thesagro: 	Resistência.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/25261/1/101-697-3-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47662-1) - UMT - AP - DD -  -  -  - DIS