Data/hora: 13/05/2024 19:49:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	29/01/2015	
Data da última atualização: 	29/01/2015	
Autoria: 	CADEMARTORI, P. H. G. de; BOLZON DE MUÑIZ, G. I.; MAGALHAES, W. L. E.	
Afiliação: 	Pedro Henrique G. de Cademartori, Doutorando da UFPR; Graciela Inês Bolzon de Muñiz, UFPR; WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF.	
Título: 	Nitrogen DBD plasma treatment to enhance adhesion of wood flooring.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRA E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 14., 2014, Natal. Anais de evento. [S.l.]: UFRN: IBRAMEM, 2014.	
Páginas: 	7 p.	
Descrição Física: 	CD-ROM.	
Idioma: 	Inglês	
Notas: 	EBRAMEM.	
Conteúdo: 	Tratamento por plasma caracteriza-se como eficiente e como uma alternativa econômica e limpa para modificar a superfície da madeira. O presente estudo objetivou aumentar a adesão de peças de piso de madeira por plasma a frio. Para o tratamento dos pisos de madeira, utilizou-se um reator a plasma admitindo-se uma mistura de argônio e nitrogênio entre os eletrodos durante 10 minutos em baixa pressão. Configurou-se o reator para três níveis de potência ? 50, 100 e 150 W e uma frequência de 13.5 MHz. O fluxo de gás de argônio e nitrogênio foi estipulado em 10 e 100 sccm, respectivamente. As modificações na adesão foram investigados por meio de um goniômetro para a mensuração do ângulo de contato e a energia livre superficial. Para cada amostra, três gotículas (9.6 &#956;l) foram dispensadas na superfície da madeira. Os principais resultados encontrados mostraram que o ângulo de contato das amostras modificadas por plasma foram ~2 vezes menor em relação ao ângulo de contato mensurado nas amostras não tratadas. A energia livre superficial da madeira modificada por plasma aumentou significativamente. O ângulo de contato e a energia livre superficial das amostras tratadas em diferentes potências foram estatisticamente iguais. Portanto, os tratamentos de plasma modificou significativamente a superfície da madeira em diferentes níveis de potência, o que resultou no aumento da adesão.	
Palavras-Chave: 	Cold plasma; Energia superficial; Molhabilidade; Plasma a frio; Surface energy; Surface treatment; Tratamento de superfície.	
Thesaurus Nal: 	wettability.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116893/1/2014-AAC-Washington-EBRAMEM-Tratamento.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53303-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS