Data/hora: 14/05/2024 20:58:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	23/10/2012	
Data da última atualização: 	19/09/2013	
Autoria: 	MENDES, T. D.; PACHECO, T. F.; CARVALHO, F. B. de P.; NAKAI, D. K.; RODRIGUES, D. de S.; AYRES, M.	
Afiliação: 	THAIS DEMARCHI MENDES, CNPAE; THALYTA FRAGA PACHECO, CNPAE; FELIPE BRANDAO DE PAIVA CARVALHO, CNPAE; DIOGO KEIJI NAKAI, CNPAE; DASCIANA DE SOUSA RODRIGUES, CNPAE; M. AYRES.	
Título: 	Avaliação de diferentes pré-tratamentos para desconstrução da biomassa lignocelulósica.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA - COBEC, 19., Búzios, RJ. [Anais...]. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2012.	
Páginas: 	Não paginado.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para produção de glicose a partir da biomassa lignocelulósica e fermentação desta para produção de etanol, a celulose deve ser disponibilizada à ação enzimática por meio do pré-tratamento da biomassa. Os pré-tratamentos, além de removerem componentes indesejados como a lignina e hemicelulose, por exemplo, reduzem a cristalinidade e o grau de polimerização da celulose, facilitando o acesso da enzima. Este trabalho avaliou, para a forrageira Brachiaria brizantha cv. Marandu, sete estratégias de pré-tratamento: ácido 1,5% (v/v), ácido 1,5% seguido de básico 1,5 e 4%, ácido 1,5% seguido de organosolv sem e com catalisador básico, peróxido de hidrogênio e ácido 1,5% seguido de peróxido de hidrogênio. Após os pré-tratamentos, estes materiais foram caracterizados quanto ao teor de celulose e foram submetidos à hidrólise enzimática. A melhor estratégia observada foi de pré-tratamento ácido 1,5% seguido de básico 4% o mais eficiente, que resultou em material com 90% de celulose. A hidrólise enzimática deste material atingiu 50% de conversão da celulose em glicose em 8 horas e 95% de conversão em 72 horas. Na sequência, tem-se o ácido seguido de organosolv com catalisador básico (82% de celulose no material e 35% de conversão em 8 horas) e ácido 1,5% seguido de básico 1,5% (80% de celulose e conversão de 35% em 8 horas). Para B. brizantha a remoção quase completa de lignina é fundamental para o máximo rendimento de hidrólise da celulose utilizando complexo enzimático comercial.	
Palavras-Chave: 	Biomassa lignocelulósica.	
Thesagro: 	Etanol.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (1954-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS