Data/hora: 25/06/2024 17:45:38

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Cerrados; Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/06/1995
Data da última atualização: | 05/11/1998
Autoria: | AGUIAR, O. J. R. de.
Título: | Metodos para controle das rachaduras de topo em toras de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden, visando a producao de laminas por desenrolamento.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Piracicaba: ESALQ, 1986.
Páginas: | 92p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertao Mestrado.
Conteúdo: | Neste trabalho estudou-se a possibilidade de controlar as rachaduras de topo em toras de Eucalyptus grandis Hill ex-maiden, normalmente ocasionadas pela acao, conjungada ou nao das tensoes de crescimento e de secagem. Desta maneira prende-se viabilizar a utilizacao desta especie. Como materia prima para producao de laminas, pelo processo de desenrolamento em torno mecanico, para a posterior manufatura de compensados. Nos ensaios foram utilizadas 96 arvores com 13 anos de idade, procedentes de Mogi-Guacu, Estado de Sao Paulo. De cada arvore retirou-se a tora basal, com 1,8m de comprimento, para a aplicacao dos diferentes tratamentos. Foram testados dois tipos de corte e toragem das arvores, quatro protecoes de topo, tres metodos e dois tempos de armazenamento das toras. Pela analise da intensidade das rachaduras, apos dois e doze meses de armazenamento das toras, concluiu-se que o corte e toragem das arvores com anelamento reduziu o aparecimento das rachaduras iniciais e que a utilizacao de conectores do tipo Gang-Nail restringir a evolucao das mesmas. Dentre os metodos de armazenamento em agua, tanto a imersao total como a aspersao intermitente mostraram-se mais eficientes na prevencao das rachaduras. Aos doze meses de armazenamento sob imersao total verificou-se uma diminuicao das tensoes de crescimento. Apesar do alto indice de nos mortos as laminas produzidas apresentaram caracteristicas visuais que permitem sugerir o Eucalyptus grandis como especies de grande potencial para a manufatura de compensados.
Palavras-Chave: | Controle de tensão da madeira; Eucalystus grandis; Laminated woods; Log; Produção de lâmina; Products; Rachadura; Veneers.
Thesagro: | Compensado; Eucalipto; Eucalyptus Grandis; Laminado; Madeira; Madeira Serrada; Produto; Tora.
Thesaurus Nal: | plywood; sawing; wood.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CNPF - (29698-1) - ADD - TS - -- - TS0323 -  - TS0323 - DIS
CPATU - (32458-1) - UPC - TS - PP - 1986/032 - AGU - 1986/032 - DIS
CPAC - (19439-1) - ADD - TS - -- - T007/86 - AGU - T007/86 - DIS