Data/hora: 23/09/2024 10:39:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/04/2016	
Data da última atualização: 	11/04/2016	
Autoria: 	SURDI, P. G.; BORTOLETTO JÚNIOR, G.; MENDES, R. F.; ALMEIDA, N. F.	
Título: 	Use of hybrid Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis and Pinus taeda L. in the production of OSB panels.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 108, p. 763-772, dez. 2015.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de utilização da madeira do híbrido Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis para a produção de painéis OSB. Para a realização do estudo foram utilizadas árvores de Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis (PECH) e árvores de Pinus taeda L. (PT). O delineamento experimental constituiu-se de 8 tratamentos, arranjados em esquema fatorial, com a avaliação dos efeitos de 2 ciclos de prensagem (ciclo convencional de laboratório e ciclo modificado com alívio da pressão em patamares) e  de 4 proporções de mistura de partículas de madeira de PECH e de PT (sem mistura; 75% PECH e 25% PT; 50% PECH e 50% PT). Mediante a análise dos resultados concluiu-se que: O aumento da proporção de partículas da madeira de PECH na manufatura do OSB resultou em tendência de redução dos valores da massa específica e das propriedades mecânicas MOR paralelo e MOE paralelo e perpendicular dos painéis. A estabilidade dimensional foi influenciada negativamente pelo ciclo de prensagem modificado e a utilização de PECH em diferentes proporções, resultando em tendência de aumento dos valores de absorção de água e inchamento em espessura. Apesar dessas tendências, os painéis OSB manufaturados com as partículas de madeira de PECH na proporção 50%, apresentaram o maior potencial de uso da madeira do híbrido.	
Palavras-Chave: 	Ciclo de prensagem; Mistura de partículas; Painéis de partículas orientadas; Propriedades físico-mecânicas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54944-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS