Data/hora: 17/06/2024 03:47:12

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 24/10/2014
Data da última atualização: | 29/02/2016
Autoria: | DIAS JÚNIOR, A. F. D.; ANDRADE, A. M. de; COSTA JÚNIOR, D. S.
Afiliação: | Ananias Francisco Dias Júnior, ESALQ; Azarias Machado de Andrade, UFRRJ; Djailson Silva Costa Júnior.
Título: | Caracterização de briquetes produzidos com resíduos agroflorestais.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 34, n. 79, p. 225-234, jul./set. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a qualidade de briquetes de moinha de carvão vegetal e resíduos de bambu produzidos em diferentes formulações. Determinou-se a densidade básica, a massa específica aparente, a umidade de equilíbrio e a taxa de degradação térmica dos briquetes. Os briquetes foram avaliados por meio de testes de resistência à compressão e de tamboramento e o poder calorífico superior e inferior foram estimados a partir de equações ajustadas. Os briquetes produzidos com as maiores porcentagens de moinha de carvão vegetal apresentaram densidade básica, densidade aparente, teores de cinza e de carbono fixo mais elevados e menor friabilidade. Os briquetes com as maiores porcentagens de resíduos de bambu na composição apresentaram degradação térmica mais rápida, maior resistência à compressão, além de teor de materiais voláteis e poder calorífico mais elevados.
Palavras-Chave: | Bamboo; Calorific value; Degradação; Fines of charcoal; Moinha de carvão; Poder calorífico; Resíduo florestal.
Thesagro: | Bambu.
Thesaurus Nal: | degradation.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/110512/1/CaracterizacaoBriquetes.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52862-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS