Data/hora: 23/06/2024 01:40:17

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	12/11/2014	
Data da última atualização: 	17/08/2015	
Autoria: 	IWAKIRI, S.; TRIANOSKI, R.; CUNHA, A. B. da; CASTRO, V. G. de; BRAZ, R. L.; VILLAS-BÔAS, B. T.; SANCHES, F. L.; BELLON, K. R. da R.; PINHEIRO, E.	
Título: 	Evaluation of the quality of particleboard panels manufactured with wood from Sequoia sempervirens and Pinus taeda.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 20, n. 2, p. 209-216, abr./jun. 2014.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O objetivo do presente trabalho foi avaliar as propriedades físicas e mecânicas de painéis aglomerados produzidos a partir de partículas de madeira de Sequoia sempervirens e Pinus taeda com resina uréia-formaldeido (UF) em diferentes proporções de mistura das duas espécies, sendo 100%, 0%, 75%, 50% e 25% de partículas de sequoia, respectivamente. Foram avaliadas as propriedades de massa específica e razão de compactação dos painéis, absorção de água e inchamento em espessura após 24 horas de imersão, ligação interna e flexão estática (MOE e MOR). A baixa massa específica da madeira de sequoia elevou a razão de compactação dos painéis e contribuiu para melhorar as suas propriedades mecânicas e estabilidade dimensional. Os painéis produzidos com sequoia nas proporções de 100%, 75%, 50% e 25% em mistura com pinus, apresentaram melhores resultados de propriedades em relação aos painéis produzidos com 100% de pinus. Os resultados de MOE e MOR em flexão estática e ligação interna de todos os tratamentos avaliados atenderam aos requisitos mínimos da norma EN 312:2003. Os resultados demonstram que a Sequoia sempervirens apresenta grande potencial para produção de painéis aglomerados.	
Palavras-Chave: 	Mistura de espécies; Partículas de madeira; Resina ureia-formaldeído; Species mixing ratio; Urea-formaldehyde resin; Wood particles.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52952-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS