Data/hora: 24/06/2024 18:11:44

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 20/06/2023
Data da última atualização: | 20/06/2023
Autoria: | RUSCH, F.; CANDATEN, L.; BANDERA, E.; MANGINI, T. de S.; ZANCHETTA, L. da S.; TREVISAN, R.; WASTOWSKI, A. D.
Afiliação: | FERNANDO RUSCH, Universidade Federal de Santa Maria; LUANA CANDATEN, Universidade Federal de Santa Maria; EDUARDA BANDERA, Universidade Federal de Santa Maria; TAUANA DE SOUZA MANGINI, Universidade Federal de Santa Maria; LAURA DA SILVA ZANCHETTA, Universidade Federal de Santa Maria; RÔMULO TREVISAN, Universidade Federal de Santa Maria; ARCI DIRCEU WASTOWSKI, Universidade Federal de Santa Maria.
Título: | Tratamento químico, durabilidade e lixiviação de bambu tratado e submetido a ensaio em campo de apodrecimento.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, v. 43, 2023.
Páginas: | p. 1-8.
DOI: | https://doi.org/10.4336/2023.pfb.43e202102187
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o tratamento químico, a durabilidade e a lixiviação de bambu tratado e submetido a ensaio em campo de apodrecimento. Para isso, foram coletadas hastes de Dendrocalamus asper com diâmetro entre 10 e 15 cm, totalizando 12 amostras. O tratamento químico consistiu de imersão das amostras em solução de borato de cobre cromatado (CCB), nas concentrações de 1 e 3%, e o tratamento controle (imersão em água). Posteriormente, o material foi submetido ao ensaio em campo de apodrecimento por um período de 5 anos. Ao final do período, o material recebeu avaliação visual quanto à deterioração. Foram coletadas amostras representativas dos tratamentos, assim como do solo, para análises de espectrometria. O tratamento com CCB conferiu preservação às hastes de bambu, não apresentando degradação biológica, enquanto o tratamento controle demonstrou estágio elevado de apodrecimento. Quando comparado com estudos semelhantes utilizando madeira, os resultados obtidos se destacaram, sendo que o material de bambu tratado por imersão com CCB apresentou durabilidade elevada. Nas análises de espectrometria, verificou-se que a parte inferior, em contato com o solo, apresentou maior lixiviação de cobre e cromo do que a parte aérea das hastes. TITLE: Chemical treatment, durability and leaching bamboo treated and subjected to decay field. ABSTRACT. The objective of the present work was to evaluate the chemical treatment, durability and leaching of bamboo treated and submitted to rotting field. Stems of Dendrocalamus asper with a diameter between 10 and 15 cm were collected, totaling 12 samples. The chemical treatment consisted of immersion in chromated copper borate (CCB) solutions at concentration of 1 and 3%, and the control treatment (immersion in water). Subsequently, the material was submitted to the rotting field for a period of 5 years. After this period, the material was visually evaluated for deterioration. Representative samples of the treatments and from the soil were collected for spectrometry analyses. The treatment with CCB conferred preservation to the bamboo stems, not showing biological degradation, while the samples from control treatment showed a high stage of decay. When compared with similar studies using wood, the results obtained stand out, where the bamboo treated by immersion in CCB solutions showed high durability. By spectrometry analyses, it was verified that the lower part, in contact with the soil, presented greater leaching of copper and chromium than the aerial part of the stems.
Palavras-Chave: | Biological preservation; Borato de cobre cromatado; Chromated copper borate; Preservação biológica.
Thesaurus Nal: | Dendrocalamus asper.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1154514/1/EmbrapaFlorestas-PFB-2023-TratamentoQuimicoBambu.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (58601-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS