Data/hora: 10/06/2024 16:01:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/09/2014	
Data da última atualização: 	16/09/2014	
Autoria: 	BARBOSA, L. C.; PEDRAZZI, C.; FERREIRA, E. da S.; SCHNEID, G. N.; WILLE, V. K. D.	
Título: 	Avaliação dos resíduos de uma serraria para a produção de celulose kraft.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 2, p. 491-500, abr./jun. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As indústrias de base florestal apresentam baixo rendimento e geram grande quantidade de resíduos, especialmente as indústrias de transformação primária como, por exemplo, as serrarias. No Brasil, estão sendo criadas iniciativas para aliar a utilização desses resíduos à produção de celulose. Dentro deste propósito, o presente trabalho teve como objetivos avaliar o rendimento de uma serraria de médio porte localizada no município de Rio Grande, RS, e promover análises físico-químicas dos resíduos gerados na etapa de desdobro. Foram utilizadas 20 toras de Pinus elliottii, divididas em duas classes diamétricas. Os resíduos, com exceção da serragem, coletados para análises, encontravam-se dispostos no pátio da empresa, na forma de cavacos. As seguintes propriedades físico-químicas dos cavacos foram analisadas: densidade básica, teor de extrativos solúvel em acetona, grupos acetilas, lignina solúvel e insolúvel em ácido (lignina Klason), grupos urônicos e carboidratos. Como principais resultados verificou-se um ligeiro aumento do rendimento em madeira serrada das madeiras de maiores diâmetros em relação às de menores diâmetros. Das análises físico-químicas foram obtidos os seguintes resultados: densidade básica de 0,402 g/cm³, teor de celulose de 37,42% e de 24,37% para hemiceluloses, lignina Klason de 26,75% e teor de extrativos de 3,80%. Concluiu-se, nesse estudo, que o baixo rendimento da serraria foi devido à falta de uma classificação diamétrica e diagramas de cortes apropriados para as toras, o que resulta em maior perda de madeira na forma de resíduos. Em relação às características química e física dos resíduos madeireiros, os resultados mostraram-se dentro dos padrões de qualidade da madeira utilizada para a produção de celulose kraft de fibra longa e, em algumas situações, apresentando vantagens em relação às madeiras mais jovens usualmente utilizadas pela indústria.	
Palavras-Chave: 	Kraft; Kraft cellulose; Resíduos de serraria; Sawmill residues.	
Thesagro: 	Celulose; Pinus Elliottii.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (52751-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS