Data/hora: 23/06/2024 14:02:03

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 08/01/2016
Data da última atualização: | 08/01/2016
Autoria: | CRAVO, J. C. M.; SARTORI, D. de L.; FIORELLI, J.; BALIEIRO, J. C. de; SAVASTANO JUNIOR, H.
Título: | Painel aglomerado de resíduos agroindustriais.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 3, p. 721-730, jul./set. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve como objetivo desenvolver painéis de partículas aglomeradas de baixa densidade com casca de amendoim, fibra da casca do coco-verde (híbrido) e resina poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona. Os painéis experimentais foram fabricados com partículas de até 8 mm de comprimento e 15% de resina poliuretana. A prensagem foi realizada a 5,0 MPa, por 10 minutos, a uma temperatura de 100°C. Foram determinadas as propriedades físico-mecânicas do material, seguindo as recomendações da norma ABNT 14810:2006. Os resultados demonstraram desempenho mecânico que atende às recomendações estabelecidas pela normativa ANSI A208.1-1999 e ABNT 14.810-2:2006.
Palavras-Chave: | Casca de amendoim; Fibra de coco; Painél aglomerado; Resina poliuretana.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54699-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS